磁粉探伤灵敏度A型试片

使用说明

A型灵敏度试片用于零部件的磁粉探伤，在检查中，对几何形状复杂，不同材质的工作，可以正确地选择磁化规范，并可检查探伤设备，磁粉和磁悬液的性能，在磁粉探伤操作过程中，可以避免漏检，正确地知道探伤工作所需的电流峰值和方向，并对显示缺陷的磁场强度有所估量。A型灵敏度试片是磁粉探伤工作者必备的调试工具。

特点如下：

试片用于磁粉显示，图像直观，使用简便，对各类零件所有方向的磁场，尤其检查形状复杂的零部件时，表现其独特的优点。

性能规格：

试片=1（15/100 u）适用于高灵敏度探伤，规格为（11-12）D；=2（30/100 u）适用于中灵敏度探伤，为（8-9）D；=3（60/100 u）适用于低灵敏度探伤，规格为（5-6）D。括号中分子为槽深，分母为试片厚度，单位为u（微米），D为工件直径。

使用方法：

选适当灵敏度的试片，将刻有槽的一面用胶带纸紧密地贴在工件上（胶带纸贴于试片两边缘，不要影响试片背面的刻槽部位）。

进行外加悬场法对工件进行磁化，并在试片上浇以磁悬液或喷磁粉（磁化规范由低档逐渐提高，以显示磁痕为界，即是磁化电流）

上述步骤完毕后，贴在工件表面上的试片，即可清除显示磁痕。

注意事项：

- 试片使用前，用柔软纸或纱布轻轻地把试片表面的油渍擦去，再用胶带纸紧密地贴在工件上。

- 试片用后请涂防锈油。

- 试片有褶皱不平或破裂，会影响探伤灵敏度，不宜继续使用。

单位：北京时代润宝科技发展有限责任公司

地址：北京市海淀区马连洼北路128号2051

电话：010-62818187/62818715/62813929/62813766

网址：www.sdrb.com.cn