# 丹麦混凝土碱含量测定仪

TR-RAT混凝土碱含量测定仪在混凝土搅拌或现场测试Na2O当量或其成分。
通过测试钻取或剖面磨削得到的粉尘，测出硬化混凝土中Na2O和Ka2O的总量。
混凝土碱含量快速检测仪检测原理：
将从新拌混凝土中得到的样品（或其组分）溶解在特定的碱性定量的碱性萃取液中，溶液冷却以后将两个已经标定过的电极浸入该溶注解中：一个量测钾离子，另一个量测钠离子，并相应地读出毫伏计上的读数用标定曲线可将每一个电极的毫伏计读数直接转换成Na2O和0.658×K2O（kg/m3）含量，并相加得出Na2O当量。
电极标定后，每次检测约10分种。
对硬化混凝土，同样将通过钻芯或磨削得到的粉尘溶解在一定量的萃取液中，如果样品中要去除集料，必须将芯样破碎，去除集料，然后将剩余的混凝土粉碎再进行试验。
使用同种萃取液，RAT和火焰光谱法测试结果的相关关系，相关系数为0.97，RAT测试偏差在5%以内。
电极棒的标定是在三种标定液上进行的，产生的典型标定曲线，混凝土试样溶解在萃取液中，电极棒插入溶解液中，本例中，Na+上的读数为12.0mV，K+电极上的读数为18.9mV，分别对应为0.46和0.40kg/m3。将两个数相加，得出Na2O的当量为1.86kg/m3。