混凝土抗劈裂夹具试验步骤

1、试件采用边长为150mm的立方体标准试件，每组3个试件。

2、试验机与试件之间采用钢制弧形垫条。在钢制垫条与试件之间应垫以木质三合板垫板，木质三合板垫板的要求：宽15-20mm，厚3-4mm。两种垫条(板)的长度均应不小于试件的边长，木质垫板不得重复使用。

劈裂试验夹具,混凝土抗劈裂夹具,混凝土抗折夹具抗劈裂夹具试验步骤

(1)检查试件外观，并测量尺寸。

(2)在成型时的顶面和底面划出劈裂面的位置。

(3)按图所示安放试件、弧形钢制垫条及木质垫板。试件的轴心应对准试验机下压板的中心，垫条应垂直于试件成型时的顶面。

(4)加载：当试件的抗压强度低于30Mpa时，加载速度取0.02-0.05MPa/s,当试件的抗压强度等于或高于30MPa时，应取0.05-0.08MPa/s。当试件临近破坏、变形迅速增长时，应停止调整试验机油门，直至试件破坏。记录最高荷载，精确至0.01MPa。

4、抗劈裂夹具混凝土立方体试件的劈裂抗拉强度按下式计算：

式中 ——混凝土劈裂抗拉强度(MPa);

——最高荷载(N);

——试件劈裂面面积(mm2)。

5、抗劈裂夹具 以3个试件测值的算术平均值作为该组试件的劈裂抗拉强度值。