MC-3C核子密度仪用于公路路基、路面，铁路，机场，水库、堤坝的压实度、含水量和空隙率施工现场控制检测，并可以用于实验室及试验路段的各种材料的密度、湿度测试。
MC-3C核子密度仪检测材料： 各种类型的土 , 土石混合物，沥青混合料和各种混凝土。

MC-3C核子密度仪用于施工现场快速检测压实度、含水率，检测一个点只需 30秒钟或更短时间。
MC-3C为MC-3的中文版。操作简便，只需按一个键，所有测试工作自动进行，并一次性显示压实度、湿密度、干密度、含水率等指标。工作效率是灌沙、环刀等传统方法的数百倍。
是目前唯 一能够适应现代机械化施工要求的压实度、含水率检测手段。
MC-3C核子密度仪符合标准：
a.美国 ASTM 标准试验方法D2922《核子仪法现场检测土和土-骨料混合物的密度》、D3017 《核子仪法现场检测土和石头的含水率》与D2950《核子仪法现场检测沥青混凝土的密度》，以及相关的 AASHTO标准。
b. 中国铁道部标准实验方法 TB/T10217-96《填土密度湿度核子仪测试规程 》,铁道部标准JJG128-91 《核子湿度，密度测试仪检定规程》。
c. 交通部标准实验方法 T 0922-95《核子仪测定压实度实验方法》。
d. 我国国家标准 GB50092-96《沥青路面施工及验收规范》。
MC-3C核子密度仪特点：
三种测量模式：常规测量模式、薄层测量模式和沟槽测量模式，满足不同的测试要求。
MC-3C核子密度仪常规测量模式：
检测地面以下5-30厘米任意深度的各种材料。
MC-3C核子密度仪用于测量湿密度、含水量以及空隙率。
测试精度很很高，性能稳定。测量误差仅为0.004克/立方厘米。并且可以输入要求的测试精度，仪器将自动调 整测试时间，达到要求的精度后，测试停止。此项功能在目前市场上所有的核子仪中只有MC-3型核子仪具备。
MC-3C核子密度仪薄层测量模式：
专为路面面层压实测试而设计，不必打孔，实现无损检测，检测面层厚度最薄为0.25厘米，最厚可以为7.62厘米。
薄层测量技术是核子密度湿度测试的最复杂的高精技术，为MC-3型核子仪的独有的专利功能，其它任何型号的核子仪不具备此项功能。在施工现场质量控制中非常实用。
典型的应用有以下几个方面。
MC-3C核子密度仪在沥青混合料压实过程中快速检测压实度，在沥青混合料的温度下降以前，指导现场施工人员决定是否需要对混合料再次碾压。节省施工时间，提高压实效率并可以保证施工质量。
用于水泥混凝土的碾压施工。在混凝土碾压之后，立即测试压实度、含水量和空隙率，在混凝土凝固以前，使现场施工人员可以迅速判断是否需要进一步的碾压。
用于试验路段的数据采集，帮助现场试验人员快速、准确地获得现场施工的经验数据。
MC-3C核子密度仪沟槽测量模式：
用于沟槽、沟渠回填土料的检测。传统的压实度、含水量的测量方式用于沟槽测试时更加困难且难以保证测试准确。MC-3型核子仪拥有非常准确的沟槽测量模式自动校准程序，使沟槽、沟渠回填土料的压实检测与地面上的检测工作一样方便、准确。
•按任意键开机，开机后可以立即工作，不需预热，完成检测后自动关机，省时、省电，提高工作效率。
•大面积液晶显示屏，一次显示所有测试结果，不需要工作人员自己按键操作显示不同的测试数据，降低工作强度，减少近距离接触仪器的时间，降低电离辐射.显示屏配备显示灯光用于夜间操作；配备亮度调节钮 , 可在任何光线条件下清晰读数。
•MC-3C核子密度仪可储存200个测点的所有测试数据并可通过标准 RS232串行接线将数据传输至电脑上。CPN的仪器配备先进的数据处理软件，可以对下载到电脑上的测试数据进行统计处理。CPN公司还专门为核子仪设计制造了专用的小型便携式测试数据打印机和专用的打印纸带，可以在施工现场快速打印测试结果,使测试结果的记录和保存变得非常容易。所有的测试数据可以通过键盘进行编号,并可以随时查阅任何一个测点的数。
据.以上诸多的精心设计把核子仪操作和测试工作变得规范、高效、有趣而简单易行。可以最大限度地减少人工记录测试数据的时间，减少出错的几率并降低工作强度和仪器可能给操作人员带来的电离辐射。
•MC-3C核子密度仪重量轻，便携，可以单人操作。
•MC-3C核子密度仪为中英文双语键盘，专门为中国的工作人员设计，即使操作人员没有学过英语，测试工作也一样轻松自如。
•仪器内置时钟和日历，测试时的时间和日期与测试结果同时显示、同时保存。可以和测试数据同时下载到电脑上或通过打印机打印出来。工作人员再也不必费力地为每个测试数据标上时间和日期。
•MC-3C核子密度仪测量时间和测量精度。操作人员可以自由设定测量时间，这相当于汽车上的无级变速功能。而且MC-3的测量时间可以从1秒变化到数分钟直到数个小时，测量时间越长，测量精度越高，通常30秒钟到一分钟的测试时间可以达到普通工程的施工要求的测试精度。在一些试验测试过程中,往往要求更高的测试精度， 操作人员可以在MC-3核子仪上输入试验要求的精度仪器会自动调整测量时间,达到要求的精度时，仪器鸣叫，提示测试结束。所以MC-3不仅是一台现场工程质量控制仪器,也能够在实验室中成为工作人员的得力助手。
•MC-3C核子密度仪坚固耐用。 制作工艺精益求精，外壳用高强度的铝合金制成，重量轻，抗撞击。所有电子系统防尘防 水，电路板均喷漆保护，以消除各种恶劣环境对测试的影响。MC-3具备了一台精良的野外施工仪器所应有的所有特质。
MC-3C核子密度仪技术参数：
MC-3C核子密度仪测量范围：
密度 ------------------ 1.12 —2.73 gcc(克/立方厘米)
水分密度 -------------- 0—0.64 gcc(克/立方厘)
精度
一分钟测试
透射 ------------------ ±0.004 gcc (密度为2.0 gcc)
反射 ------------------ ±0.008 gcc (密度为2.0 gcc)
水分 ------------------ ±0.004 gcc (水分密度为0.16 gcc)
化学误差
透射 ------------------ ±0.012gcc
反射 ------------------ ±0.016gcc
不平整度误差
(1.25毫米,100%空隙率)
透射 ------------------ -0.008gcc
反射 ------------------ -0.064gcc
操作温度
0℃—66℃
电源
可充电电池。电池寿命为 500至1000次充放电循环，充电一次可进行1200次每次测量时间为30秒钟的测试。充电时间每次14个小时。正常使用，电池可以使用10年时间。
标定
每年标定一次可以保证仪器处于很高的精确度，厂家授权的维修中心标定。
放射源
r源：10mci(毫 居 里 ) 铯-137。
中子源： 50mci镅-241/铍。
封装：双层不锈钢套严格密封。
正常操作时手部放射剂量率小于 0.5毫雷姆/小时，符合安全法规。
运输
N.O.S.,UN2974.运输指数0.4。黄色II标志, USA DOT7A，A型包装。
特别批准文号： GB/024/S GB/281/S-85。
MC-3C核子密度仪尺寸及重量

| MC-3-122,121 | 重量(kg) | 宽(cm) | 深(cm) | 高(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器 | 14.1 | 35.8 | 24.0 | 68.1 |
| 仪器+运输箱 | 41.7 | 76.2 | 40.6 | 41.9 |