核子密度湿度仪用于土壤、水泥、岩石、沥青等各种土工建筑材料的密度、含水率和压实度现场测试。

外观颜色： 底色钛金银灰色，正面有桔红色宽线条，高强度涂层。
显 示 屏： 显示屏为显示160字符5×7点阵大型液晶屏。采用新的液晶显示技术，对比度比MC-3C型仪器有了明显的改进。操作人员在站立状态即可以清楚读取所有的测试结果。可在阳光直接照射下或光线比较灰暗的情况下直接读数。
机壳材料： 高强度铝合金和不锈钢，外涂高强度涂层。

仪器外形尺寸及装运重量：

| 型号 MC-4C | 重 kg | 长 mm | 宽 mm | 高 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 14.1 | 358 | 240 | 681 |
| 主机连装运箱 | 41.7 | 762 | 406 | 419 |

MC-4C核子密度湿度测试仪测量范围
密度测试范围:1.12 至 2.73 克 / 立方厘米或70至170pcf
含水率测试范围:0至0.64克/立方厘米或0至40pcf
MC-4C核子密度湿度测试仪精度:〔测试时间1分钟,密度2.00克/立方厘米(125pcf),含水率0.24克/立方厘米(10pcf)〕

| 反射式(BS) | ±0.013克/立方厘米(0.80pcf) |
| --- | --- |
| 沥青混凝土(AC) | ±0.008克/立方厘米(0.50pcf) |
| 透射式 | ±0.004克/立方厘米(0.25pcf) |
| 含水率 | ±0.004克/立方厘米(0.25pcf) |
| 反射式(BS)化学误差 | ±0.016克/立方厘米(1.00pcf) |
| 透射式化学误差 | ±0.012克/立方厘米(0.75pcf) |

MC-4C核子密度湿度测试仪表面粗糙度误差

| 反射式(BS) | -0.048克/立方厘米(-3.0pcf)1.3mm填充材料 |
| --- | --- |
| 反射式沥青混凝土(AC) | -0.096克/立方厘米(-6.0pcf)100%孔隙(void) |
| 透射式 | (152.4mm)-0.008克/立方厘米(-0.5pcf) |
| 含水率 | -0.011克/立方厘米(-0.7pcf) |

MC-4C核子密度湿度测试仪测量深度

| 反射式(BS) | 7.6cm(3.0英寸) |
| --- | --- |
| 透射式 | 5.1至30.5cm(2至12英寸) |
| 含水率 | 15.2cm(6 英寸) |

计数时间：每次测试的时间，从1秒钟到4分钟，操作人员可以任意设定，或设定精度值（gcc或±pcf),仪器自动确定测试时间。
测量单位：可由操作人员选择：gcc( 克 / 立方厘米) 或 pcf ( 磅 / 立方英尺 )
存储：200个记录，每个记录包括屏幕显示的全部数据

数据接口：用RS-232-C下载到计算机或打印机(300至9600波特)
电气性能

| 电源： | 内部电池组(8个焊接式AA型镍镉电池)5Wh |
| --- | --- |
| 电池寿命： | 500至1000次充放电循环 |
| 功率消耗： | 平均12毫安mA(根据600次30秒测试时间计算) |
| 充电时间： | 普通交流电14小时 |

环境条件

| 工作温度： | 0℃至66℃(32℉至140℉)，177℃(350℉)高温材料测试时间不超过15分钟 |
| --- | --- |
| 存放温度： | -20℃至60℃(-4℉至140℉) |
| 工作湿度： | 95%(无凝结水) |