HYRS-6沥青含量测试仪用途

燃烧法是一种新型测试沥青含量的方法，具有环保、安全、准确、快捷等特点，能指导生产。我所利用航天技术优势，与交通部相关研究单位合作，根据美国国家沥青技术中心（NCAT）制定的规范（ASTMD6307、AASHTO TP53-95、BSDD250），开发研制了HYRS-6型燃烧法沥青含量测试仪。该仪器已在国内销售数百套，质量稳定可靠，性能优良，受到广泛好评，同时为交通部编写该仪器的国内行业标准提供了大量的真实、有效的数据。我所是中华人民共和国交通行业标准（JT\T671-2006）燃法沥青含量测试仪的主要编制单位。

HYRS-6沥青含量测试仪技术特点

燃烧炉炉体采用航天隔热材料制成，预热时间短，升温速度快，30分钟内可至标准工作温度538℃，与同类产品相比大大节约了试验时间。
隔热性能良好，炉体内部达到标准工作温度时，炉体外部温度低于45℃，操作安全性高，同时有效避免了高温对电子秤测量精度的影响。
具有后燃烧室二次燃烧功能及高温过滤技术，排风系统保证试验废气排放量达到环保要求。
仪器自动运行，易于操作，只需输入试样校正系数，装入试样，按工作键，试验结束后自动打印数据。
软件功能强大，可同时显示温度、沥青含量、油石比、试样及损失重量。
温度控制精度高、稳定性好：采用PWM调制方式进行具有PID功能的温度控制
测试时间快： 1200g的试样只需约30分钟。
安全环保：无需使用对人体健康和环境有害的有机溶剂，是一种绿色环保产品。
采用特殊结构，确保关键测量部位在高温下不产生状态误差。
操作简单：放入试样，关上炉门，按开始键后，仪器自动完成测试。
面板信息量大：面板指示灯可显示炉膛正处于工作状态。
可容纳重达4000克的试样。
炉膛尺寸大（有效尺寸达350×440×330mm），便于充分燃烧。
整机及各部件工艺性能好，美观大方，专业制造，经久耐用。
HYRS-6沥青含量测试仪主要技术指标
1.最大试样重量: 4000g，推荐试样重量：1000～1500g
2.燃烧室最高温度达: 800℃,精度：1℃，标准工作温度：538℃
3.后燃烧室最高温度可达:900℃
4.具有后燃烧室二次燃烧及高温过滤器技术
5天平精度： 0.1g，天平量程：10kg（采用美国进口天平）
6.沥青含量的测试精度达：0.010%
7.测试时间快：1200g的试样只需约30分钟
8.燃烧室尺寸:长350mm，宽440mm，高330mm
9.电源:380V 50HZ 8KW（需有工作零线）； 220V 500W