LWD-2型马歇尔稳定度测试仪适用于测定沥青混合料的热稳定性和抗塑性变形的能力－稳定度和流值。为沥青混合料的组成配比设计提供准确依据。LWD-2是在LWD-1的基础上配置计算机数显装置，它具有独立的数字式荷载和流动显示器，显示器能自动保持峰值荷载和相应的流动读数，从而使操作人员能立即计算出马歇尔商数(峰值荷载、流值)。LWD-3型将试件装入夹头，按运行键，仪器将自动加载，打印载荷峰值和流值，并能绘出荷载与变形关系曲线，自动卸荷，自动化程度更高。
LWD-2型马歇尔稳定度测试仪主要技术参数：

| 压力测理范围 | 0-30KN；精度：10N |
| --- | --- |
| 流值测量范围 | 0-15mm；精度：0.01mm |
| 荷载上升速度 | 50±0.5mm/min |
| 压头 | 曲度半径50.8mm铸钢件 |
| 电压 | 220V±20V 50HZ |

LWD-2型马歇尔稳定度测试仪试验方法
(1)标准马歇尔试验方法
①用卡尺(或试件高度测定器)测量试件直径和高度(如试件高度不符合(63.5士1.3)mm要求或两侧高度差大于2mm时，此试件应作废)，并按规范要求测定试件的物理指标(表观密度、理论密度、空隙率、沥青体积百分率、矿料间隙率、沥青饱和度等)。
②将恒温水槽(或烘箱)调节至要求的试验温度(对粘稠石油沥青混合料为(60士1)℃)。将试件置于已达规定温度的恒温水槽(或烘箱)中保温30～4Omin。试件应垫起，离容器底部不小于5cm。
③马歇尔稳定度测定仪将马歇尔试验仪的上下压头放入水槽(或烘箱)中达到同样温度。将上下压头从水槽(或烘箱)中取出拭干内面。为使上下压头滑动自如，可在下压头的导棒上涂少量黄油。再将试件软化取出置于下压头上，盖上上压头，然后装在加载设备上。
④将流值测定装置安装在导棒上，使导向套管轻轻地压住上压头，同时将流值计读数调零。在上压头的球座上放妥钢球，并对准荷载测定装置(应力环或传感器)的压头，然后将应力环中百分表对准零或将荷重传感器的读数复位为零。
⑤启动加载设备，使试件承受荷载，加载速度为(50士5)mm/min。在试验荷载达到最大值的瞬间，取下流值计，同时读取应力环中百分表(或荷载传感器)读数和流值计的流值读数(从恒温水槽中取出试件至测出最大荷载值的时间，不应超过30s)。
⑥马歇尔稳定度测定仪试验结果和计算
(a)LWD-2型马歇尔稳定度测试仪稳定度及流值
ⅰ由荷载测定装置读取的最大值即试样的稳定度。当用应力环百分表测定时，根据应力环表测定曲线，将应力环中百分表的读数换算为荷载值，即试件的稳定度(MS)，以kN计。 
ⅱ由流值计及位移传感器测定装置读取的试件垂直变形，即为试件的流值(FL)，以mm计。
(b)LWD-2型马歇尔稳定度测试仪马歇尔模数
LWD-2型马歇尔稳定度测试仪试件的马歇尔模数按下式计算:
T=MS?1O/FL
式中 T ─ 试件的马歇尔模数(kN/mm)；
MS － 试件的稳定度(kN)；
FL －试件的流值(mm)。
⑦LWD-2型马歇尔稳定度测试仪试验结果报告
(a)当一组测定值中某个数据与平均值之差大于标准差的k倍时，该测定值应予舍弃，并以其余测定值的平均值作为试验结果。当试验数目n为3、4、5、6个时，k值分别为1.15、1.46、1.67、1.82。
(b)试验应报告马歇尔稳定度、流值、马歇尔模数，以及试件尺寸、密度、空隙率、沥青用量、沥青体积百分率、沥青饱和度、矿料间隙率等各项物理指标。
(2)LWD-2型马歇尔稳定度测试仪浸水马歇尔试验方法
①浸水马歇尔试验方法是将沥青混合料试件，在规定温度(粘稠沥青混合料为(60士1)℃)的恒温水槽中保温48h，然后测定其稳定度。其余方法与标准马歇尔试验方法相同。
②马歇尔稳定度测定仪根据试件的浸水马歇尔稳定度和标准马歇尔稳定度，可按下式求得试件浸水残留稳定度:
MS0=100?MS1/MS
式中 MS0－试件的浸水残留稳定度(%)；
MS1－试件浸水48h后的稳定度(kN)；
MS －试件按标准试验方法的稳定度(kN)。
(3)LWD-2型马歇尔稳定度测试仪真空饱和马歇尔试验方法
①真空饱和马歇尔试验方法，是将试件先放入真空干燥器中，关闭进水胶管，开动真空泵，使干燥器的真空度达到98.3kPa以上，维持l5min，然后打开进水胶管；靠负压进入冷水流使试件全部浸入水中，浸水l5min后恢复常压，取出试件再放入规定稳定度(粘稠沥青混合料为(60士1)℃)的恒温水槽中保温48h，进行马歇尔试验，其余与标准马歇尔试验方法相同。
②马歇尔稳定度测定仪根据试件的真空饱水稳定度和标准稳定度，可按下式求得试件真空饱水残留稳定度: MS0’=10O?MS2/MS
式中 MS0’－试件真空饱水残留稳定度(%)；
MS2－试件真空饱水后浸水48h后的稳定度(kN)；
MS －试件按标准试验方法的稳定度(kN)。