DF-3电脑全自动软化点测定仪采用微电脑程序自动控制，升温准确，控制精度高，试样软化由光电自动检测并自动记录试验结果，能自动判断试验所用介质是水还是甘油，并自动给出最佳控温程序。
技术参数：
1、测温范围： -7℃—125℃
2、试验温度范围：5℃—125℃
3、控温速率：5℃+0．5℃/分钟
4、试验时间：0—99分59秒
5、钢球重量：3.50±0.05g　钢球直径：9.53mm
6、烧杯：1000ml　加热器：700ml 
电脑全自动沥青软化点测定仪，全自动沥青软化点测定仪操作规程
1、在进行软化点试验时，先在烧杯内加入5oC的蒸馏水至950ml刻度线处，然后将试样放入定位极的试样板上，再将软化点仪架子放入烧杯中，此时烧杯中液面约在1000 ml刻度线处。
2、将对应的插头插好，检查无误后，接通电源，按一下“启动”按键即可。此时，仪器以5oC/min的速率开始加热，同时，仪器的光电检测部分将对试件受热情况进行自动检测。
3、当试件软化后下落至规定距离(5.4mm)时，挡住红外光线，试验自动结束，左边窗口显示“-P-”，右边窗口显示两组试件结果的平均值，试验结果可通过“结果”按钮读取.试验结束后，切断电源，清洗仪器，做好清洁工作。