SYD-0613型新标准沥青脆点仪主要用于测量各种规格型号的沥青，及液体沥青蒸馏后残留物和沥青乳液蒸发残留物物等材料的延伸度，能自动计算显示3个试样的延度平均值。
一、SYD-0613型新标准沥青脆点仪技术参数
1、工作温度 -38℃～30℃ 
2、弯曲行程 3.5mm, 0.2mm 
3、试片 41mm×20mm×0.15mm
二、SYD-0613型新标准沥青脆点仪的结构：
沥青脆点仪由底座、保温筒、温度计、下夹板、上夹头、固定杆、基台、导规滑块、手柄等零件组成。底座是仪器的支撑。 保温筒为双层玻璃筒，用以盛放固态二氧化碳(干冰)和乙醇混合物是仪器的冷却装置。下夹板、上夹头用来固定金属片。固定杆，可动杆用夹布胶木制作，克服了金属筒的一些痹病，如润滑、锈蚀、温度等因素所引起的仪器性能改变。基台、导轨、滑块、手柄等零件用来改变固定杆和可动杆的轴向位置，使金属片弯曲。曲玻璃管(有长、短两支)用作抽真空，补充干燥空气用。
三、SYD-0613型新标准沥青脆点仪试验步骤：
1、将SYD-0613型新标准沥青脆点仪擦净，使之透明，以观察试验中的试样变化。
2、将沥青试样加热熔化，脱水，待冷却后称取重量相当于0．4立方厘米沥青试样，将其置于烘箱内加热，使沥青熔融涂裹于金属片上(要均匀)其厚度为0.5毫米，之后让涂有沥青的钢片在室温下冷却1小时。
3、取SYD-0613型新标准沥青脆点仪大橡皮塞，在保温筒内放入适量固态二氧化碳和乙醇混合物(或丙酮)，按原样装好。
4、取下SYD-0613型新标准沥青脆点仪大橡皮塞(固定在塞的整体装置)将涂有沥青的钢片小心的夹在仪器的上、下夹头之间。中插入。
5、通过抽气机调整保温瓶内的冷却速度为每分钟降低l℃。
6、当温度降到预计的脆点温度前100℃左右时，即开始摆动仪器的手柄，摆动手柄的速度控制在每分钟五转，此时滑块从第一台阶升至第二台阶，其高度差为3．5毫米，钢片亦随之弯曲呈弓形，然后按此速度反摆手柄原位置(第一台阶)，钢片伸直。温度每降低1℃，按以下步骤重复一次。
7、当试件出现裂纹时的温度即为该沥青试样的脆点。
四、SYD-0613型新标准沥青脆点仪注意事项：
实验时请勿碰撞，小心操作，试验后将仪器个部 分擦净放入仪器箱内，以防玻璃制品破碎.
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，SYD-0613型新标准沥青脆点仪，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com