SYD-0722型沥青混合料离心抽提仪 是根据中华人民共和国行业标准 JTJ 052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T 0722-1993《沥青混合料中沥青含量试验（离心分离法）》所规定的要求设计制造的，采用离心分离法测定粘稠石油沥青拌制的沥青混合料中的沥青含量（或油石比），适合于道路工程的施工监理、沥青混合料生产厂家和施工单位的现场快速检测。

一、SYD-0722型沥青混合料离心抽提仪 主要技术特点
1、本仪器为台式结构，是一种靠高速旋转所产生的离心力把沥青混合料中的沥青分离出去的快速检测设备，比传统的蒸馏法提高工效10倍左右。
2、本仪器适用于热拌热铺沥青混合料路面施工时的沥青用量检测，以评定拌和厂的产品质量；也适用于旧路调查时检测沥青混合料的沥青用量。
3、用本仪器抽提的沥青溶液可用于回收沥青以评定沥青的老化性质。
注：本仪器的离心机为高速旋转的设备，使用时必须安放在平稳、牢固的工作台上，各锁紧环节必须仔细锁紧，注意安全，防止发生意外！ 

二、主要技术参数及指标

1、额定转速： 大于3000r/min；
2、工作电源： AC 220V±10V，50Hz；
3、整机功率： 550W；
4、试样容积： 不小于3000g；
5、环境温度： -10℃~35℃；
6、相对湿度： ≤85% 。