YZM-150型旋转式压实仪特点：
本机符合或超过所有美国联邦公路局（FHWA）的SUPERPAVE标准，在给定的压实压力和旋转压实角度的条件下，安全、可靠的运行工作。
本机采用德国西门子PLC作为控制系统的核心，系统具有完善的保护功能，具备在复杂工况环境下工作的能力。
YZM-150型旋转式压实仪选用8吋工业触摸屏作为人机对话的平台，界面清晰可视性好，采用中文界面，设定操作参数简单，实时显示过程数据；如:旋转次数、实时压力、位移数据、密度变化曲线等。
预留计算机接口，可由计算机中下载系统的测试数据，并以Excel格式，以电子表格和趋势图的形式存储、打印等。
本机参考进口设备进行设计生产，其压力装置、传感器、变频电机等重要原器件均为原装进口产品。
本机优于目前进口产品的主要特点：
具备压实角度自动检测、调整功能
本机配置本所研制的压实角度自动检测装置和相应的测试软件，能自动检测仪器当前的压实角度，检测时间为1次/5分种，检测角度精度为±0.01°。
使用该装置，配合仪器本身的压实角度设置拨盘，可快速在0°～2°的范围内调整压实角度，压实角度重新设置过程只需10分钟，而进口仪器改变一次压实角度工作量很大，时间需2小时以上。
YZM-150型旋转式压实仪主要技术参数：
1、压力范围： 100至1000kPa 连续可调
2、旋转次数：正转（按设定压实角度）：0～1000次；
反转（压实角为0°度）：0～500次
3、旋转压实角范围： 0.5°至2.0°,以0.01°增加
(出厂在1.16°±0.02°内部角校准)
4、旋转压实角精度：小于0.01°
5、旋转压实位移范围： 0～250mm
6、旋转压实位移精度：小于0.01mm
7、旋转速度: 30±0.5转/分
8、电机额定速度: 1800转/分
9、外形尺寸：900X900X1800mm 
10、重量：210KG
11、电源电压：380V
12、功率：75W
13、环境温度：5～40℃
14、环境湿度：≦85﹪