HBY-Ⅲ型混凝土标准养护室自动控制仪适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制，具有操作方便、控制准确等优点。
技术指标:

| 温控范围 | 10～40℃ |
| --- | --- |
| 温控精度 | ±2℃ |
| 相对湿度范围 | ≥95% |
| 养护室空间 | ≈30m³ |
| 功率 | 加热：3kw 制冷：2kw 加湿：60kw |
| 净重 | ≈50Kg |

HBY-Ⅲ混凝土标准养护室全自动温湿控制仪安装方法 
(1)首先将控制箱固定在养护室内,注意喷雾口方向。选择适当位置将温湿度探头固定在养护室内,湿度传感器水泡加注室温净水。                                   
(2) 然后将抽湿机放于养护室中心位置， 
(3) 在安装时必须接好地线，电源须经闸刀开关才能接至控制仪上。
(4) 打开控制箱下门，将加湿器水箱取出，在水箱中加注净水后按原位放入，盖好喷口。
HBY-Ⅲ混凝土标准养护室全自动温湿控制仪使用方法：
(1) 对控制仪进行试运行，当输出信号无误后，把抽湿机的电源插头插入控制仪身后的插座上。
(2) 抽湿器、加湿器、湿控制仪的使用详见相应的说明书（附）。
(3) 按湿控制仪使用说明书设置好湿度上下限。
HBY-Ⅲ混凝土标准养护室全自动温湿控制仪注意事项：
1、仪器外壳必须可靠接地。
2、加湿器内严禁缺水，以免将加湿器烧坏。请按时加净水。
3、抽湿器必须定期排水。
4、本控制仪应置于相对湿度≤80%的无腐蚀性介质的环境中使用。
5、因质量问题而引起的故障，自出厂之日起负责保修半年。
6、使用本仪器的用户，如果电压不稳定，必须安装稳压电源，本仪器电压220V±22V。
标准养护室全自动温湿控制仪结构与工作原理
1、该控制仪由控制箱、加湿器、不锈钢加热水箱和空调（自备）四大部分组成，其温、湿度的控制均由数显仪表自动交换，无须人工控制。
2、工作原理
（1）温控：当养护室内的温度高于控制仪的上限给定值时，控制系统即输出制冷信号，控制单冷空调，外接负载工作，反之，温度低于控制仪的下限给定值时，主机即加热，当达到控制要求时自动恢复到恒温状态，如此反复达到控制温度的目的。用户如果安装的是冷暖型空调，则不能去掉遥控装置，宜把空调调整在目标控制温度的下限，利用本控制仪把温度控制在更精确的状态下。
（2）湿控：当养护室内的湿度低于控制值时，控制系统输出加湿信号，控制主机加湿器工作，室内湿度达到要求后即自动停止工作。控制仪还设置有手动加湿功能，只要按下控制面板上的手动加湿按钮，即可进行人为加湿。