0.8m混凝土振动台价格适用于试验室，现场工地作试件成型和预制构件震实各种板柱、梁等混凝土构件振实成型。
　　主要技术参数：
　　台面尺寸：1米2　0.8米2 0.5米2
　　震动台频率：2860次/分
　　振幅：0.3-0.6mm
　　电机功率：1.5千瓦　380V
0.8m混凝土振动台价格工作原理　
　混凝土振动台主要由台底架、振动器弹簧等部件组成，台面与底架均用钢板和型钢焊接而成，振动台是用电动机 加一对相同的偏心轮组成。并通过一对吊架联轴器安装在台面(反面)中心位置，起着振实过程中平稳、垂直方向的作用。
主要规格　　
台面尺寸：500*500mm型；800*800 mm型；1000*1000型
0.8m混凝土振动台价格使用说明
1、振动台安装前，应先打好基础，打基础时上平面要按水平找并按底梁螺栓孔埋好固定螺栓，然后安装， 安装时固定螺栓必须拧紧。 
2、振动台安装完毕试车前，先开车3—5分钟后停车，对所有紧固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。　　 3、 振动台布振实过程中，混凝土制品应牢固的紧固在振动台面上，所需振实的制品放置要与台面对称，使负荷平衡，振实制品的紧固装置用户可根据自己的需求自行设计配制。
4、振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑，延长振动器的使用寿命。
5、振动台应有可靠的接地线，确保安全