SP-175型立式砂浆收缩膨胀仪可供建筑科学研究相关，设计部门和有关实验室以及施工单位用来测定砂浆的收缩和膨胀变形量。
SP-175型立式砂浆收缩膨胀仪主要技术指标：
1、百分表最小刻度值：0.01mm ；
2百分表最大量程：10mm ；
3测量范围：170～180mm ；
4测头球面孔半径：R＝3mm ；
5、标准杆基长：175mm ；
SP-175型立式砂浆收缩膨胀仪操作与使用：
1、选取您所需的标准杆中心高，将标准杆左侧一端((如结构图)靠在定位立柱凹槽内，标准杆搁架下平面紧贴底座的基准面，然后将标准杆另一端慢慢推入仪器的中心部位。
2、拧松紧定螺钉，将百分表慢慢插入您所选用的可调立柱孔内，使百分表测头与标准杆右端接触，然后拧紧紧定螺钉，使百分表在仪器上定位。读记此时百分表的刻度。
3、砼试件的安放方法与1相同。
4、砼试件的制作、养护及收缩、膨胀试验按GBJ82-85等有关标准进行。混凝土收缩膨胀仪
SP-175型立式砂浆收缩膨胀仪注意事项:
1、混凝土收缩膨胀仪应安放在平整的工作台上，其四个脚应受力均匀，切忌三点着力，以防仪器变形而影响精度。
2、标准杆是仪器的基准长度单位，必须轻拿轻放，防止变形。
3、百分表为精密部件，试件放置及取出时应轻稳仔细，切勿碰撞表架及表杆。
4、每次使用完毕，应在非油漆件表面涂少许润滑油，在百分表活动零件表面涂仪表油。
5、粉尘浓度高的环境或较长时间停用，应采取防尘措施。