HQP-150混凝土切片机，是电动金刚石锯片切割机。适用于采用钻孔取芯法检测混凝土抗压强度时对钻取芯样不规则两端面进行锯切，以达到使芯样具有较规则两端面，及要求的长度。

| 型号 | HQP-100-150 |
| --- | --- |
| 锯切芯样直径 | φ50 φ75 φ100 φ150 |
| 锯切试件长度 | 大于40mm |
| 主轴转速 | 2300r/min |
| 电机额定 | 功率2.2kw |
| 锯片直径 | φ400、φ450mm |
| 外形尺寸 | 900*460*830mm |
| 整机重量 | 130kg |

HQP-150混凝土切片机构造及原理
1、切片机的构造：主要由回弹单相串机电动、减速箱、磨头主体、立柱、丝杠、升降手柄及度盘以及底盘，夹具，地脚螺钉等三大部分组成，该机混凝土芯样装夹方便，精度高，磨削质量好，操作简单，安全可靠。
2、工作原理：本机是依靠装有金刚石刃具的平面磨头，在告诉转速的情况下实现混凝土芯样的端面磨削目的，该机采用圆立柱导轨和丝杠升降手动给进方式，保证了磨头工作平稳，可靠。
HQP-150混凝土切片机使用方法：
1、根据芯样直径选择相应的夹具，牢固地卡在小圆立柱上。
2、松开主体禁固螺栓，转动丝杠升降手柄，选择要求的尺寸，锁紧度盘。
3、开启进水咀阀门通水，放好防溅水罩并闭合电源开关，使磨头旋转。
4、手扶主体慢慢接近芯样，开始削磨，往复数次。
5、松开小圆立柱，夹具的元宝螺钉，反向安装片牢，重复2、3、4步骤，直至芯样端面符合要求为止。