DM-Ⅲ型洛杉矶搁板式集料磨耗试验机根据JTJ58/T0317技术要求设计制造，数显自控，操作方便。用于各种等级规格石料的磨耗试验。
DM-Ⅲ型洛杉矶搁板式集料磨耗试验机主要技术参数： 
1、圆筒内径、内长：710±5mm×510±5mm 
2、转速30--33转/分 
3、计数器：5位 
4、外形尺寸：1320×980×1050mm 
5、钢球：?48mm 12个 
6、电压：380、220(三相四线制) 
7、主机功率：2.2KW 2800转/分 
8、造型精美、质量优良。隔音、防尘比普通洛杉矶机降低50%分贝。 
           
DM-Ⅲ型洛杉矶搁板式集料磨耗试验机调试与安装 ： 

1、启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，应及时调整。 
2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮会及滑动轴承处注入机油。 
3、清理料筒内染料。 
4、启动前将筒体限装置锁紧，然后再启动。 
5、启开后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。 
6、根据磨耗时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。 
7、按动启动按钮。 
8、达到调定时间后自动停车。 
9、卸料时先停机，然后将筒体位限置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排出停止，主轴运转旋转手轮使料筒复位。 
10、清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。 

DM-Ⅲ型洛杉矶搁板式集料磨耗试验机使用方法： 
1、试验前必须检查线路是否完好，并用手拨动滚筒旋转正常(按筒旋转前头方向)。同时，将计数器调整到零位。 
2、将试用的碎石和钢球装入筒内，密封盖好，拧紧螺钉，开动仪器转动500转后停止，取出试样 
3、用直径2mm圆孔筛式边长2.6mm方孔筛。筛去试样中的石屑，用水冲洗留在筛上的碎石烘重、恒重、准确称出重量。 
数显洛杉矶搁板式磨耗试验机结构原理：主要有滚筒、搁铁、密封盖、支架、变速箱、电机、隔音装置、控制器等部分所组成。