一,13马力汽油取芯机试验目的和适用范围
1. 压实沥青混合料面层的施工压实度是指按规定方法采取的混合料试样的毛体积密度与标准密度之比,以百分率表示.
2. 本方法适用于检验从压实的沥青路面上钻取的沥青混合料芯样试件的密度,以评定沥青面层的施工压实度.
二,13马力汽油取芯机仪具与材料
1. 路面取芯钻机.
2. 天平:感量不大于0.1g.
3. 溢流水槽.
4. 吊篮.
5. 石蜡.
6. 其它:卡尽,毛刷,小勺,取样袋(容器),电风扇.
三,13马力汽油取芯机方法与步骤
1. 钻取芯样
按现行《路基路面现场测试规程》(JTJ059—95),"路面钻孔及切割取样方法"钻取路面芯样,芯样直径不宜小于φ100mm.当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构组合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定.
2.路面取芯钻机 测定试件密度
(1)将钻取的试件在水中用毛刷轻轻刷净粘附的粉尘.如试件边角有浮松颗粒,应仔细清除.
(2)将试件晾干或用电风扇吹干不少于24h,直至恒重.
(3)测定试件的视密度或毛体积密度.当试件的吸水率小于2%时,采用水中重法或表干法测定;当吸水率大于2%时,用蜡封法测定;对空隙率很大的透水性混合料及开级配混合料用体积法测定.
3. 根据现行的《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032——94)的规定,确定计算压实度的标准密度.
四、13马力汽油取芯机技术参数： 
1、最大钻孔取芯直径：∮200mm 
2、最大钻孔取芯深度： 550mm 650mm 700mm
3、功率： 5.5马 9马力 13马力 
4、主轴转速： 800-1200/min 
5、机器重量： 140kg 180kg 190kg 
6、外形尺寸： 1080×780×1150mm 1200×800×1300mm