一、HK-1型普通含气量测定仪适用范围
HK－1型砼含气量测定仪，用于测定混凝土拌合物中的空气含量，并根据同一缺罐不同部位的混凝土拌合物中砂浆容重的相对误差△M及其单位体积混凝土拌合物中粗骨料重量的相对误差△G，评定混凝土拌合物的构质性，经中国混凝土研究所，长沙建筑机械化研究所试验的数据表明，凡是△M，△G同时达到要求的（△M＜0.85, △G＜5%）其试块强度亦合格，用此法只需半小时即可得出结果，与试快强度法相比速度快，效率高。
HK-1型普通含气量测定仪即适用于实验室内对混凝土拌合物性能的研究，也适用于施工现场对混凝土拌合性能的测定，是贯彻执行GB4477-84（混凝土搅拌机性能试验方法）而必备的仪器之一。
二、HK-1型普通含气量测定仪仪器结构
仪器由量钵，上盖，气室，进气咀，放气阀，操作阀，压力表，坚固手柄等 组成，主体采用优质铝材成型，密度大，重量轻，以确保仪器的压力泄漏。 
三、HK-1型普通含气量测定仪技术参数：
HK-1型普通含气量测定仪量钵容积: 7L
含气量量程: 0-10%
分度值： 0.2KN 
骨料最大粒径: 40mm 
四、HK-1型普通含气量测定仪操作规程：
1、 用湿布将量钵和盖的内表面擦净，然后装入混凝土试样，用振动式或插捣式振捣器振实，使其混凝土表面泛浆呈釉光，并用抹刀仔细抹平，无气泡存在。
2、 抹平时其表面光滑后，随即称出容器和混凝土试样的总重量，并由此求得容器内混凝土总重量并记录。
3、 在正对操作阀孔的混凝土表面贴一小块薄纸或塑料薄膜，擦净法兰盘，盖好量钵盖拧紧钳式夹，打开排气阀。
4、 关闭操作阀从进气阀充入压缩空气，通过操作阀调整气室压力并轻扣表盘使压力表指针为1kgf/㎝2。
5、 关紧操作阀打开进水阀加入少量水，关闭进水阀，排气阀使之密封不漏气。
6、 打开操作阀，使气室内的压缩溶品进入量钵，待压力表指针稳定后，读出表值，并以此读数按预先率定好的含气量与压力表读数关系曲线查得相应的含气量。
7、 打开HK-1型普通含气量测定仪排气阀，解除压力。
8、 HK-1型普通含气量测定仪使用完毕后，应擦净仪器，并保持清洁、干燥。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，HK-1型普通含气量测定仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，HK-1型普通含气量测定仪，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com