皮革柔软度测试方法

实验目的：确定皮革的相对柔软度

实验材料：真皮、人造皮

实验器具：皮革柔软度试验机

试片准备：试验需测度整张皮革，如果皮革样不足整张，则需至少30*30 大小试样三张

实验条件：实验温度：23±2℃，相对湿度 60±5%

实验步骤：

- 在试验机的测试座上先用直径为35mm 的测试环；

- 使用机台所配备的金属平板，将机器刻度盘调零；

- 将试样压入试验机的测试座中;

- 待试样压入后，试验机上的指针会产生变化，待指针稳定后，记录其对应数值（精度至0.1mm ）;

- 测试三个不同点的值取平均值

注：相邻两个测试点之间距离不小于15cm

测试环直径：∮=35 mm  缩环适用于侦测鞋用皮革

测试环直径：∮=25 mm  缩环适用于侦测沙发用皮革

测试环直径：∮=20 mm  缩环适用于侦测手套或皮衣用皮革

报告记录：报告上应注明样品形式，试样柔软度数值及测试环的直径。

例： 样品名称： 咖啡色皮革                  数量： 1 块

| 试验项目 | 结果 | 方法及条件 |
| --- | --- | --- |
| 柔软度试验 | 1.90mm | 温度：23±2℃ 测试环直径：∮=35mm |

仪器介绍：