常用维氏、布氏、洛氏硬度的换算表 
  
使用硬度计,根据德国标准DIN50150,以下是常用范围的钢材抗拉强度与维氏硬度、布氏硬度、洛氏硬度的对照表。
如果您要查的抗拉强度>1000N/mm2，或者维氏硬度>310HV，或者布氏硬度>300HB，或者洛氏硬度>32HRC，请查本表 
抗拉强度RmN/mm2  维氏硬度HV  布氏硬度HB  洛氏硬度HRC  
250  80  76.0  -  
270  85  80.7  -  
285  90  85.2  -  
305  95  90.2  -  
320  100  95.0  -  
335  105  99.8  -  
350  110  105  -  
370  115  109  -  
380  120  114  -  
400  125  119  -  
415  130  124  -  
430  135  128  -  
450  140  133  -  
465  145  138  -  
480  150  143  -  
490  155  147  -  
510  160  152  -  
530  165  156  -  
545  170  162  -  
560  175  166  -  
575  180  171  -  
595  185  176  -  
610  190  181  -  
625  195  185  -  
640  200  190  -  
660  205  195  -  
675  210  199  -  
690  215  204  -  
705  220  209  -  
720  225  214  -  
740  230  219  -  
755  235  223  -  
770  240  228  20.3  
785  245  233  21.3  
800  250  238  22.2  
820  255  242  23.1  
835  260  247  24.0  
850  265  252  24.8  
865  270  257  25.6  
880  275  261  26.4  
900  280  266  27.1  
915  285  271  27.8  
930  290  276  28.5  
950  295  280  29.2  
965  300  285  29.8  
995  310  295  31.0  

抗拉强度RmN/mm2  维氏硬度HV  布氏硬度HB  洛氏硬度HRC  
1030  320  304  32.2  
1060  330  314  33.3  
1095  340  323  34.4  
1125  350  333  35.5  
1115  360  342  36.6  
1190  370  352  37.7  
1220  380  361  38.8  
1255  390  371  39.8  
1290  400  380  40.8  
1320  410  390  41.8  
1350  420  399  42.7  
1385  430  409  43.6  
1420  440  418  44.5  
1455  450  428  45.3  
1485  460  437  46.1  
1520  470  447  46.9  
1555  480  (456)  47.7  
1595  490  (466)  48.4  
1630  500  (475)  49.1  
1665  510  (485)  49.8  
1700  520  (494)  50.5  
1740  530  (504)  51.1  
1775  540  (513)  51.7  
1810  550  (523)  52.3  
1845  560  (532)  53.0  
1880  570  (542)  53.6  
1920  580  (551)  54.1  
1955  590  (561)  54.7  
1995  600  (570)  55.2  
2030  610  (580)  55.7  
2070  620  (589)  56.3  
2105  630  (599)  56.8  
2145  640  (608)  57.3  
2180  650  (618)  57.8  
 　  660   　  58.3  
　    670   　  58.8  
　    680   　  59.2  
　   690   　  59.7  
　   700   　  60.1  
　   720  　    61.0  
　    740   　  61.8  
 　  760  　    62.5  
 　  780   　  63.3  
　   800  　    64.0  
　    820   　  64.7  
　   840   　  65.3  
　   860   　  65.9  
 　  880   　  66.4  
　   900  　   67.0  
 　  920   　  67.5  
　    940   　  68.0