- 不锈钢管的种类与硬度检测

- 不锈钢管分类

1、按不锈钢管生产方法分类

（1）无缝不锈钢管

（2）不锈钢焊管

2、按不锈钢管断面形状分类

（1）简单断面不锈钢管

（2）复杂断面不锈钢管

3、按不锈钢管壁厚分类

薄壁不锈钢管、厚壁不锈钢管

4、按不锈钢管用途分类

管道用不锈钢管、热工设备用不锈钢管、机械工业用不锈钢管、石油地质钻探用不锈钢管、容器不锈钢管、化学工业用不锈钢管、特殊用途不锈钢管、其他

- 高硬度不锈钢管耐磨性能强

一般说来，硬度高的材料都有更好的耐磨损性能。常用金属材料的磨损性能系数如下：

铝:1

铜:1

钢、铁:1.5－2

不锈钢管:4－6

- 不锈钢管硬度检测工具

不锈钢管包括接焊不锈钢管和冷拔不锈钢管。内径大于30mm，壁厚大于1.2mm的不锈钢管，采用洛氏硬度计，测试HRB、HRC硬度。内径大于30mm，壁厚小于1.2mm的不锈钢管，采用表面洛氏硬度计，测试HRT或HRN硬度。内径小于0mm，大于4.8mm的不锈钢管，采用管材专用洛氏硬度计，测试HR15T硬度。当不锈钢管内径大于26mm时，还可以用洛氏或表面洛氏硬度计测试管材内壁的硬度。

对于内径在6.0mm以上，壁厚在13mm以下的退火不锈钢管材，可以采用Ｗ－B75型韦氏硬度计，它测试非常快速、简便，适于对不锈钢管材做快速无损的合格检验