泛黄测试方法:

试样3*10CM，用酚纸将试样包住，用玻璃片隔离，最外面用3层聚乙烯博膜包住，组成一个包裹，每个包裹最多可含6个测试样。，其中一个与控制布一同准备。将包裹放进烘箱，50度16个小时, 如果一个烘箱放置多个包裹，只要其中一个包裹放控制布就ＯＫ了

如果控制布变黄，则表明此次试验成功。

评级即OK

否则重做