轴承钢（高合金钢）中Mn、Cr、Mo的测定（炉前快速法）

  - 锰的测定（0.1~2%）

- 主要试剂

- 硝——磷混酸：1350ml水中加450ml硝酸，70ml磷酸混匀。用前每100ml溶液中加入0.4g硝酸银溶解使用。

- 过硫酸铵溶液（10%）

- 高氯酸

- 分析操作

称取50mg试样于125ml锥形瓶中，加2ml高氯酸，加热并滴加硝酸溶解后，冒高氯酸烟30S，取下，稍加冷却后，加15ml硝—磷混酸，15ml过硫酸铵溶液，煮沸30S，取下，流水冷却10S，加30ml水，摇匀。

于波长530nm处，2cm比色杯中，测量吸光度。

  - 铬的测定（0.1~2%）

- 主要试剂

- 氢氟酸——氯化钠混合液：在氢氟酸中加入氯化钠至饱和后，使用上面澄清液；

- 硝酸——磷酸混合液（硝酸+磷酸+水=120+120+760）；

- 高锰酸钾溶液：2%；

- 盐酸（1+2）；

- 磷酸——硼酸溶液（100ml溶液中含磷酸4ml，硼酸2克）；

- 二苯偕肼溶液（0.5%乙醇溶液）：称取4克苯二甲酸酐溶于少量乙醇中，加入0.5克二苯偕肼，用乙醇稀至100ml，摇匀，贮于棕色瓶中。

- 分析操作

称取试样10mg于预置1ml高氯酸的高型烧杯中滴加氢氟酸—氯化钠溶液6-8滴助溶。溶完后立即加硝—磷混酸8ml，高锰酸钾溶液（2%）2ml，煮沸10S，加入盐酸（1+2）1ml，煮沸至红色消失（如红色不消失，可补加盐酸（1+2）少许）。加入磷酸—硼酸混合液50ml，加二苯偕肼溶液5ml，摇匀。

于波长530nm处，1cm比色杯中，测量吸光度。

  - 钼的测定（同碳素钢中钼的测定）

- 主要试剂

- 高氯酸；

- 硝酸；

- 钼显色剂：抗坏血酸溶液（5%）与硫氰酸（5%）等体积混合（当日混合）；

- 硫酸（1+19）。

- 分析操作

称取试样10~40mg，于125ml锥形瓶中，瓶中预置3ml高氯酸，加热并滴加硝酸助溶。中温冒烟30S，取下，放置30S，速加20ml混合显色剂，立即摇匀。（当Mo>1%时，先加入硫酸（1+19）20ml，摇匀，再加30ml钼显色剂，立即摇匀，流水冷却至室温。

于波长470nm处，1-2cm比色杯中，测量吸光度。