有机硅和有机物的比较

有机硅具有许多大多数有机弹性体无法与之媲美的独特性能。其中之一便是有机硅可在从极低的－100℃－极高的316℃的宽广温度范围内使用。这使有机硅可作为汽车和工业应用中一种极佳的材料。

许多有机物往往只能制成黑色或浅色调的部件，而有机硅不同，它可以透明，也可以制造成非常明快的色彩，以完美地满足您的需要。有机硅无味无臭，不含亚硝胺，许多级别的有机硅适用于 食品接触 场合。这也和许多有机物不同。

所以，如果您在寻找弹性体，需要宽广的使用温度范围，且易于加工，那么请您考虑硅橡胶吧。硅橡胶既有有机物的优点，又弥补了有机物的许多不足。看看我们的产品类型。

参照下面图表比较有机硅和其它有机材料。

为什么使用有机硅橡胶?

|  |  |  | 有机硅 |  | 天然橡胶 |  | EPDM |  | Neoprene |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比重 |  | 1.15 |  | 0.92 |  | 0.86 |  | 1.23 |  |
|  | 硬度范围 |  | 20-85 |  | 30-90 |  | 25-90 |  | 35-90 |  |
|  | 拉伸强度 |  | 1500 |  | 4000 |  | 3500 |  | 4000 |  |
|  | 拉伸强度 |  | 10 |  | 28 |  | 24 |  | 28 |  |
|  | 延伸率 , 最多 |  | 1000 |  | 700 |  | 550 |  | 500 |  |
|  | 最高工作温度 |  | 285 |  | 75-120 |  | 150-175 |  | 93-150 |  |
|  | 最低温度 |  | -65 to -100 |  | -60 |  | -56 |  | -42 |  |
|  | 压缩形变 |  | 10-15 |  | 10-15 |  | 10-30 |  | 15-30 |  |
|  | 撕裂强度 |  | 100-250 |  | 200-250 |  | 100-250 |  | 200-250 |  |
|  | 撕裂强度 |  | 17.5-44 |  | 35-44 |  | 17.5-44 |  | 35-44 |  |
|  | 抵抗力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 天气 |  | E |  | G-F |  | G-E |  | G |  |
|  | 臭氧 |  | E |  | P |  | F |  | G |  |
|  | 酸性和碱性 |  | F |  | G |  | E |  | E |  |
|  | 油和溶剂 |  | F |  | P |  | P |  | G |  |
|  | 磨损 |  | P |  | G-E |  | G-E |  | G |  |
|  | 蒸汽 |  | F |  | G |  | E |  | G |  |
|  | 透气性 |  | P |  | G |  | P |  | G |  |

等级: E=优 G=良好  F=中 P =差

在高低温下都有优异的压缩变形性能。

Blow (1964),Bunhill Publications
CR =氯橡胶; EPM =乙烯丙烯橡胶; FPM =碳氟橡胶; IIR =丁基橡胶; NBR =腈橡胶; NR = 天然橡胶; Q = 有机硅

性能在很大温度范围内保持一致性

Blow (1964),Bunhill Publications
EPM = 乙烯丙烯橡胶; FPM =碳氟橡胶; NR = 天然橡胶; Q = 有机硅

Silastic® HCR 和其它有机橡胶比较

|  |  |  | Silastic HCR |  | EPDM |  | Hypalon® |  | Acrylic |  | Vamac® |  | Natural Rubber |  | Neoprene |  | Nitrile |  | TPE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比价 |  | 6 |  | 1.5 |  | 3 |  | 4.5 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |
|  | 最大间歇温度 |  | 300 |  | 150 |  | 160 |  | 180 |  | 180 |  | 105 |  | 125 |  | 130 |  | 150 |  |
|  | 最大持续温度 |  | 230 |  | 130 |  | 130 |  | 150 |  | 150 |  | 75 |  | 95 |  | 100 |  | 135 |  |
|  | 最低温度 |  | -60 to -80 |  | -50 |  | -25 |  | -20 |  | -40 |  | -60 |  | -35 |  | -20 |  | -60 |  |
|  | 耐油性 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |
|  | 耐气候性 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 否 |  | 是 |  | 是 |  | 是 |  |
|  | 硬度范围 |  | 10-90 |  | 30-85 |  | 40-85 |  | 50-85 |  | 45-90 |  | 30-95 |  | 30-90 |  | 40-100 |  | 35-90 |  |

TPE =热塑弹性体； Vamac® 是DuPont Dow Elastomers的注册商标。 Hypalon® 是DuPont 的注册商标

Silastic® FSR与Fluoro Elastomers比较

|  |  |  | 硅橡胶 |  | HNBR |  | FKM 标准 |  | FKM 过氧化物 |  | FKM 低温 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比价 |  | 5 |  | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 10 |  |
|  | 比重 |  | 1.5 |  | 1 |  | 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 |  |
|  | 最大间歇温度 |  | 280 |  | 150 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  |
|  | 最大持续温度 |  | 200 |  | 125 |  | 205 |  | 205 |  | 205 |  |
|  | 最低温度 |  | -60 |  | -30 |  | -20 |  | -20 |  | -30 |  |
|  | 耐油性 |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  |
|  | 耐气候性 |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  | Yes |  |
|  | 硬度范围 |  | 20-80 |  | 50-95 |  | 50-95 |  | 50-95 |  | 50-95 |  |

HNBR = 腈橡胶; FKM = 碳氟弹性体

获得免费书籍，比较FKM和氟硅橡胶（FSR）-只有英文版可提供的

上述介绍的资料可作为性能比较的大体指导。