UL 1642安全标准(锂电池)

一、短路试验：

1.01.试验条件：

A.每个测试电池样品正、负极采用阻值＜0.1Ω的Cu线短接，电池放

电直至起火或爆炸，或直至电池完全放电，壳体温度重新降至室温

停止。
B.试验在室温和60±2℃进行，电池在室温或60±2℃达到与环境平衡

稳定后再短接。 
C.除非制造商指明是串联或并联，电池应单独测试。对于串联或并联

应用， 另外五套电池需进行测试，采用电池的最大数目根据所用串

/并联数目定。
D.当电池中有过流或热保护装置时且已经过UL认证的， 需将电池在

保护装置未打开的最大负载情况下测试，没有认证过的保护性装置则须将之短接。

1.02.试验结果：样品应不起火、不爆炸，外壳或电池壳体温度不超过150℃。

二、压缩测试：

2.01.试验要求：

A.电池两个平的表面之间进行压缩，压缩力通过一个直径为32mm的液压活塞施加,压缩持续进行直至压力达到17.2Mpa，施加的压力为13KN，当达到最大压力后泄压。

B.一个圆柱型或方型电池受压时其长轴线平行于液压装置的平面。 方形电池还应沿长轴方向转90℃，目的使宽侧及窄侧均承受压缩，每个样品电池仅承受1个方向的压缩力，每个测试采用独立的电池。

C.钮扣电池在平面方向施压。

2.02.试验结果：样品不起火、不爆炸。

三、冲击试验：

3.01.试验要求：

A.测试样品电池放在平面上，将一直径φ15.8mm的棒放在样品中心，

让重量9.1Kg的重物从610mm高度落到试样上。
B.圆柱形或方形电池受冲击时，其长轴应平行于平面并且与放在试样

中心的φ15.8直径的棒的曲面垂直。 方形电池应沿长轴方向转90

度，以使宽侧和窄侧均承受冲击。每个样品电池只承受一个方向的

冲击，每个测试都采用独立试样。
C.钮扣电池平面平行于平面，φ15.8mm的棒的曲面位于其中心。

3.02.试验结果：样品应不起火、不爆炸。

四、振动试验：

4.01.试验要求：

A.电池经受简单的调谐振动，振幅为0.8mm。

B.振动频率在10-55Hz范围内以1Hz/min的速率变化，在90-100min内恢复回来,电池沿3个相互垂直的方向振动，对于只有两个轴向的电

池，电池应沿垂直于每个轴的方向测试。

4.02.试验结果：样品应不起火、不爆炸、不泄漏。

五、加热测试：

5.01.试验要求：样品在一自然对流或强制对流烘箱中加热，烘箱温度以

5±2℃/min速度升温至150℃，并保持10min后停止。

5.02.试验结果：样品应不起火、不爆炸

六、热循环测试：

6.01.试验要求：电池放于测试室内并承受以下循环：
　     A.30min内升温至70±3℃，保温4h。
　     B.30min内降温至20±3℃，保温2h。
　     C.30min内升温至40±3℃，保温4h。
　     D.30min内降温至20±3℃。
　     E.重复上述循环9次。
　     F.10次循环后，电池放置7天待检。

6.02.试验结果：样品应不起火、不爆炸、不漏液。

七、低压（高空模拟）实验：

7.01.试验要求：样品电池在绝对压力为11.6Kpa(1.68psi)、20±3℃

（68±5°F）条件下贮存6小时。

7.02. 试验结果：样做为高空模拟实验的结果，样品电池不应爆炸中或起火。

八、喷射实验：

8.01.试验要求：实验电池置于中间直径4英寸的孔并盖有盖板的平面桌上。

盖板由每英尺20孔的钢丝网构成或钢丝0.017英寸（0.43mm）。在试

样周围安置一个每面2英尺宽（610mm）、1英尺高(305mm) 共8面的

丝网屏风。金属网由直径0.010英寸(0.25mm)金属丝按每英寸16-18

丝构成。样品放在金属网上，盖住桌中央的孔，然后进行加热直至爆

炸或至其被摧毁。其中安全阀朝向平行于石棉布。

8.02.试验结果：爆炸电池没有任何部分穿透网屏，没有部分或全部电池突

出网屏。

九、燃烧颗粒测试：

9.01.试验要求：每个检测电池被摆放在每英寸(25.4mm)20孔的钢丝网上,

钢丝0.017英寸粗。丝网置于距燃烧器1-1/2(38.1mm)英寸的距离上。

燃油和空气以提供明亮蓝色火焰的速度喷射，这样钢丝网烧变成明亮

红色。1个粗石棉布面板置于与钢网中央垂直距离3英尺（0.91m）

的位置。粗石棉布片一码见方， 由四层每平方码0.4-0.6盎司重的

粗石棉布材料构成。试验样品被置于火星或燃烧颗粒能喷射到粗石棉

布片中央的位置。在某些情况下，它应被要求将实验样品圈在网内，

然后点燃燃烧器，观察电池至其爆炸或被摧毁。

9.02.试验结果：粗石棉布面扳不会点燃。