GB／T 19521.11-2005 锂电池组危险货物危险特性检验安全规范

一、高度模拟：

1.01.试验要求：电池和电池组在绝对压力11.6Kpa(1.68psi)和温20℃

（68°F）下至少存放6h。

1.02.试验结果：应没有发生解体或起火，其它判定见标准表2。

二、极端温度暴露：

2.01.试验要求：电池和电池组在温度75℃下存放至少48h,之后立即在温度-20℃下存放至少6h,然后马上在室温下存放至少24h。存放在75℃和存放在-20℃之间的时间不得超过10min。

2.02.试验结果：应没有发生解体或起火，其它判定见标准表2。

三、短路：

3.01.试验要求：在试验温度55℃下，电池和电池组用一根导线连接正极和负极使其经受短路电流。电池和电池组应当用导线连接，直到表壳温度回到55℃之后至少1h。

3.02.试验结果：应没有发生解体或起火，其它判定见标准表2。

四、振动：

4.01.试验要求：电池和电池组固定地夹在振动机平台上，紧紧地夹住而没有任何一面变形。施加振幅0.8mm(总偏移1.6mm)的间谐振动。频率在10HZ~55HZ之间按1HZ/min变化。对三个互相垂直的电池或电池组安装方位都施加来回的全部振动频率范围，每一方向所需时间为95min±5min。如果电池或电池组只有两个对称轴，则对于每一对称轴垂直的方向进行试验。其中一个振动方向与电极面垂直。

4.02.试验结果：应没有发生解体或起火，其它判定见标准表2。