一、挤压：

1.01.试验要求：

A.将电池放置在挤压设备的两个挤压平面之间，逐渐增加压力至13kN,保持压力1min。

B.圆柱形或方形电池在接受挤压试验时，其纵轴要平行于挤压平面，

垂直于挤压方向。方形电池最大面垂直于挤压方向。每只电池只接

受一次挤压试验。

1.02.试验结果：不起火、不爆炸。

二、热冲击：

2.01.试验要求：将电池放置于热箱中，温度以(5℃±2℃)/min的速率升温至130℃±2℃并保温30min,然后取出，恢复至室温。

2.02.试验结果：不起火、不爆炸。

三、短路：

3.01.试验要求：试验应分别在20℃±5℃和55℃±5℃的环境温度下进行。将接有热电偶的电池(热电偶的触点固定在电池大表面的中心部位)分别置于通风橱和高温箱中(进行55℃±5℃的短路试验的电池应先在高温箱中在55℃±5℃下保持1.5h～2h)，短路其正负极，线路总电阻不大于100mΩ。直到电池负载电压小于0.1V，并且电池表面温度恢复至不高于环境温度10℃时，结束试验。每种温度试验3只电池。内部安装可恢复式

温度或过流保护装置的电池，可选用阻值不至于使该装置动作的最大负载短路电池正负极。

3.02.试验结果：不起火、不爆炸，电池的外表面温度不应高于150℃。

四、针刺：

4.01.试验要求：试验应在20℃±5℃的环境温度下进行，将接有热电偶的电池(热电偶的触

点固定在电池大表面上)置于通风橱中，用直径3mm的无蚀锈钢针以20mm/s～40mm/s

的速度刺穿电池最大表面的中心位置，并保持1min。

4.02.试验结果：不起火、不爆炸，电池的外表面温度不应高于150℃。

五、重物冲击：

5.01.试验要求：

A.电池放置于一平面上，将一Ф15.8mm的钢柱置于电池中心，钢柱的纵轴平行于平面，

让重量9.1kg的重物从610mm高度自由落到电池中心上方的钢柱上。

B.圆柱形或方形电池在接受冲击试验时，其纵轴要平行于平面，垂直于钢柱的纵轴。方

形电池的最长轴垂直于钢柱，最大面垂直于冲击方向。每只电池只接受一次冲击试验。

5.02.不起火、不爆炸。