# Text boxes

Duke 5000 系列聚合物

微粒悬浮液

（0.03µm to 0.30µm）可用于过滤系统的研发、评估、和试验检测；液体流动行为研究；分散研究使用等诸多领域。

（0.31µm to 0.93µm）是高浓度聚合物微粒, 粒径< 3 µm，用于各种研发领域. （1.0µm to 3.2µm）可用于过滤系统的研发、评估、和试验检测；液体流动行为研究；分散研究使用等诸多领域。

产品描述

本系列聚苯乙烯胶乳微粒具有一系列适于各种应用的粒径和性能。这些微粒在胶体微粒的范畴内具有相对均一的粒径分布。本系列产品在粒径的测量方法学上，不具有标定精密仪器所要求的准确度，所以不适于仪器标定和认证等应用。但对于常规的研发应用，诸如光散射研究、微孔过滤器检测、胶体分散研究、粒子的气态分布行为等研究领域则独具优势。微粒的密度为1.05g/cm3，折射率为1.59 @ 589nm 波长。粒径是通过光学显微镜和光子相关光谱仪、动态激光散射仪、以及激光散射仪等粒径仪的测量得到的。包装规格是10％ 微粒固体含量的水性悬浮物。

5000系列微粒的粒径覆盖了 0.03 µm至 3.1 µm的范围。 如果你需要更大粒径的微粒，请查询 7000 系列的共聚物微粒产品。

| 产品规格说明 |
| --- |
| 微粒组成 | 聚苯乙烯 |
| 微粒浓度 | 10% solids by weight |
| 微粒密度 | 1.05g/cm3 |
| 微粒折射率 | 1.59 @ 589nm (25°C) |
| 产品保质期 | ≥2年，痕量的表面活性剂有助于粒子更好的分散 |
| 添加剂 | 包含痕量的表面活性剂 |
| 包装内容 | 标定与溯源证书、粒子计数拟定程序、原料安全数据表（MSDS） |
| 存储条件 | 室温或冰箱储藏（冰点以上），紧闭瓶盖防止污染 |