日本千住无铅焊锡膏特性

| 型号 Item | 合金组成 Alloy | 熔化温度范围 (℃) Temp | 形状 Form | 备 注 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 棒状 Bar | 线状 Wire | 松香芯丝 Flux cored | 球状 Ball | 膏状 Paste |  |
| M12 | Sn-0.7Cu-0.3Sb | 227～229 | ● | ● | － | － | － | 呈凝固状，表面光泽型，中级湿润。 |
| M20 | Sn-0.75Cu | 227 | ● | ● | ● | ● | * | SnCu共晶合金，目前在用的高温焊接材料 |
| M30 | Sn-3.5Ag | 221 | ● | ● | ● | ● | ● | SnAg共晶合金，目前在用的高温焊接材料 |
| M31 | Sn-3.5Ag-0.75Cu | 217～219 | ● | ● | ● | ● | ● | 耐疲劳性焊料，本公司的 PAT产品 |
| M34 | Sn-1.0Ag-0.5Cu | 217～227 | ● | ● | － | ● | ● | 可以防止产生立碑， AT合金 |
| M35 | Sn-0.7Cu-0.3Ag | 217～227 | ● | ● | ● | ● | * | SnCu系推荐产品，具有高级湿润性 |
| SA2515 | Sn-2.5Ag-1.0Bi-0.5Cu | 214～221 | ● | － | － | － | ● | SnAgBi系推荐产品，Oatey PAT产品 |
| M42 | Sn-2.0Ag-0.75Cu-3.0Bi | 207～218 | ● | － | － | － | * | SnAgCuBi的3Bi类型，Oatey PAT产品 |
| M51 | Sn-3.0Ag-0.7Cu-1.0In | 214～217 | ● | ● | － | ● | ● | 添加 Bi-In，使熔化温度降低 |
| M704 | Sn-3.35Ag-0.7Cu-0.3Sb | 218～220 | ● | － | － | ● | ● | CASTIN-Solder，AIM PAT产品 |
| M705 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 217～220 | ● | ● | ● | ● | ● | SnAgCu系推荐产品 |
| M706 | Sn-3.0Ag-0.7Cu-1Bi-2.5In | 204～215 | － | － | － | － | ● | 添加 Bi-In，使熔化温度降低 |
| M708 | Sn-3.0Ag | 221～222 | ● | ● | － | － | ● | 用于波峰焊接 |
| DY合金 | Sn-1.0Ag-4.0Cu | 217～353 | ● | － | － | － | * | 防止被 Cu腐蚀 |
| FBT合金 | Sn-2.0Ag-6.0Cu | 217～380 | ● | － | － | － | * | 防止被 Cu腐蚀[ M33 ] |
| L11 | Sn-7.5Zn-3.0Bi | 190～197 | ● | － | － | － | ● | SnZn系 |
| L20 | Sn-58Bi | 139 | ● | － | － | － | ● | SnBi共晶合金，目前在用的低温焊接材料 |
| L21 | Sn-2.0Ag-0.5Cu-7.5Bi | 189～213 | ● | － | － | － | ● | 通称为 H合金 |
| L23 | Sn-57Bi-1.0Ag | 138～204 | ● | － | － | － | ● | SnBi强度改善产品 |