## UV塑料接着剂

OPAS UV塑料接着剂系列，针对PC，压克力，PVC，PS等塑料材料，能够发挥优异的接着力。当UV胶水遇到UV紫外线光源时，能够在数秒内完成聚合反应而达到胶水的固化。本系列产品具有多种稀稠度，硬度，以及其他特性供选择。请参照以下基本选择表选择合适的胶水。

| 编号 | 稀稠度(cp) | 硬度 | 接着材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPAS 200 | 60 | D52 | PC/Acrylic/ABS | 低黏度塑料接着剂 |
| OPAS 2005 | 20 | D64 | PC/Acrylic/ABS | 低黏度塑料接着剂 |
| OPAS 201 | 1000 | D53 | PC/Acrylic/ABS | 低黏度塑料接着剂 |
| OPAS 207 | 1000 | D38 | PC/Acrylic/ABS | 耐水压克力接着剂 |
| OPAS 2261 | 4000 | D60 | PC/Acrylic/ABS | 中黏度塑料接着剂 |
| OPAS 233 | 7000 | D70 | PC/Acrylic/ABS | 中黏度塑料接着剂 |
| OPAS 252 | 13000 | D64 | PC/Acrylic/ABS | 高黏度塑料接着剂 |
| OPAS 321 | 5000 | D53 | PC/Acrylic/金属 | 中黏度塑料金属接着剂 |
| OPAS 400 | 150 | D60 | PC/PVC/金属 | 高渗透性塑料金属接着剂 |
| OPAS 403 | 50 | D60 | PVA/PC | 偏光膜PVA专用接着剂 |
| OPAS 4016 | 500 | D68 | Acrylic/PVC/glass | 塑料玻璃接着剂 |

## UV玻璃接着剂

OPAS UV玻璃接着剂系列，针对玻璃金属类材料，能够发挥优异的接着力。当UV胶水遇到UV紫外线光源时，能够在数秒内完成聚合反应而达到胶水的固化。本系列产品具有多种稀稠度，硬度，以及其他特性供选择。请参照以下基本选择表选择合适的胶水。

| 编号 | 稀稠度(cp) | 硬度 | 接着材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPAS 101 | 200 | D77 | 玻璃/水晶 | 低黏度玻璃接着剂 |
| OPAS 108 | 50 | D72 | 玻璃/水晶 | 低黏度玻璃接着剂 |
| OPAS 120 | 4000 | D78 | 玻璃/水晶 | 中黏度玻璃接着剂 |
| OPAS 123 | 2000 | D68 | 玻璃/金属 | 中低黏度玻璃金属接着剂 |
| OPAS 137 | 6500 | D70 | 玻璃/金属 | 中黏度玻璃金属接着剂 |
| OPAS 152 |  |  | 玻璃 | 高黏度玻璃接着剂 |
| OPAS 301 | 1000 | D64 | 玻璃/金属 | 低黏度玻璃金属接着剂 |

## UV封边固定胶

OPAS UV封边固定胶具有高黏度，不垂流的特性。适合应用于跳线固定，扁平电缆补强等应用。本系列胶水具有良好的表干性，干燥后不易沾黏灰尘。对于一般塑料，金属类材料具有优异的接着性能。

| 编号 | 稀稠度(cp) | 硬度(D) | 接着材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPAS 457 | 6000 | D64 | 塑料/金属 | 中黏度固定胶 |
| OPAS 492 | 25000 | D52 | 塑料/金属 | 不垂流，适合扁平电缆补强 |
| OPAS 495 | 触变性 | D85 | 玻璃 | 高触变性，硬度高 |

## UV铭版滴胶

OPAS UV滴胶系列，主要应用于铭版表面做突起的三维效果。本系列产品具有良好的透明度及对一般材料基本的接着力。硬化后的胶水具有硬质与软质两种供客户选择。

| 编号 | 稀稠度(cp) | 硬度(D) | 接着材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPAS 907 | 1200 | A60 |  | 低黏度透明软胶 |
| OPAS 908 |  |  |  | 透明硬胶，表面不起皱 |
| OPAS 915 | 3500 | A55 |  | 中黏度透明软胶 |

## UV可剥胶

OPAS UV可剥胶系列，主要应用于产品某区块的暂时保护作用。当胶水固化后，能够保护遮蔽区块免于受到制程影响。当制程完毕后，能够轻易的将可剥胶剥除。

| 编号 | 稀稠度(cp) | 硬度 | 适用材质 | 特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPAS 792 | 80000 | D45 | 玻璃/金属 | 高黏度可剥胶 |
| OPAS 755 |  |  |  |  |