## XLite 600 闸门式UV烘箱

XLite 600系列UV烘箱具有电动闸门机构，在设定时间 到达时，闸门自动关闭，能够有效控制曝光时间。 烘箱内部具有层板可调整被照物高度，空间容量大 可放置较大对象。XLite 600系列可搭配各种波长及功率的灯管，适合不同UV固化制程使用。

## 产品特点

- 可调照射时间

- 自动闸门遮光系统

- 可调照射高度

- 过热断电保护设计

## 产品规格

| 型号 | XLite 600P | XLite 600Q | XLite 600G | XLite 600F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 220V 50或60HZ |
| UV灯管功率 | 400W | 1000W |
| UV照度* | 60-80 mW/cm2 | 50-70 mW/cm2 | 150-200 mW/cm2 |
| UV主波长 | 365nm | 254/365 nm | 365nm | 254/365 nm |
| 灯管平均寿命 | 1000小时 | 2000小时 |
| 计时设定 | 0.1sec ~ 999.9min |
| 外观尺寸 | 宽460 高630 深 450 mm |
| 置物尺寸 | 宽400 高 400 深 400 mm |
| 重量 | 25公斤 | 40公斤 |
| 灯管型号 | TP UV lamp | TQC UV lamp | TG UV lamp | TF UV lamp |

### * 量测条件：以UV Mouse照度计量测灯管高度为8 cm之UVA数值。