常用金属材料弹性模量表

序号 材料名称 弹性模量\E\Gpa 切变模量\G\Gpa 泊松比\μ 1 镍铬钢、合金钢 206 79.38 0.25～0.3 2 碳钢 196～206 79 0.24～0.28 3 铸钢 172～2102 - 0.3 4 球墨铸铁 140～154 73～76 - 5 灰铸铁、白口铸铁 113～157 44 0.23～0.27 6 冷拔纯铜 127 48 - 7 轧制磷青铜 113 41 0.32～0.35 8 轧制纯铜 108 39 0.31～0.34 9 轧制锰青铜 108 39 0.35 10 铸铝青铜 103 41 - 11 冷拔黄铜 89～97 34～36 0.32～0.42 12 轧制锌 82 31 0.27 13 硬铝合金 70 26 - 14 轧制铝 68 25～26 0.32～0.36 15 铅 17 7 0.42 16 玻璃 55 22 0.25 17 混凝土 14～23 4.9～15.7 0.1～0.18 18 纵纹木材 9.8～12 0.5 - 19 横纹木材 0.5～0.98 0.44～0.64 - 20 橡胶 0.00784 - 0.47 21 电木 1.96～2.94 0.69～2.06 0.35～0.38 22 尼龙 28.3 10.1 0.4 23 可锻铸铁 152 - - 24 拔制铝线 69 - - 25 大理石 55 - - 26 花岗石 48 - - 27 石灰石 41 - - 28 尼龙1010 1.07 - - 29 夹布酚醛塑料 4～8.8 - - 30 石棉酚醛塑料 1.3 - - 31 高压聚乙烯 0.15～0.25 - - 32 低压聚乙烯 0.49～0.78 - - 33 聚丙烯 1.32～1.42 - -