GB 1941-1991

木材硬度试验方法

Method of testing in hardness of wood

1991-05-03

1992-01-01

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

中华人民共和国国家标准

木材硬度试验方法

Method of testing in hardness of wood

本标准等效采用国际标准ISO 3350—1975《木材──静力硬度的测定》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了测定木材硬度的试验设备、试样、试验步骤和结果计算。

本标准适用于木材无疵小试样径面、弦面和端面硬度的测定。

2 引用标准

GB 1928

GB 1929

GB 1931

3 原理

木材具有抵抗其他刚体压入的能力，用规定半径的钢球，在静荷载下压入木材以表示其硬度。

4 试验设备

4.1

试验机，测定荷载的精度，应符合GB 1928第6章要求。

木材物理力学试验方法总则

木材物理力学试材锯解及试样截取方法

木材含水率测定方法

GB 1941-1991

4.2 电触型硬度试验设备，包括一个半径为5.64±0.01 mm钢半球端部的压头。允许使用具相同半径钢半

球端头的其他类型试验设备。

4.3

GB 1931第3章规定的试验设备。

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

电触型硬度试验附件

1—半圆形钢压头；2—调整螺丝（上触点）；

3—具有弹簧装置的下触点；4—套筒

5 试样

5.1

试材锯解和试样截取，按GB 1929第3.1条规定。

5.2 试样尺寸为70 mm×50 mm×50 mm，长度为顺纹方向，试样制作要求和检查、试样含水率的调整，分

别按GB 1928第3章和第4章规定。

6 试验步骤

6.1

6.2

试验前，必须严格检查试验设备指示深度的准确性。

每一试样应分别在两个弦面、任一径面和任一端面上各试验一次。

6.3 将试样放于试验机支座上，并使试验设备的钢半球端头正对试样试验面的中心位置。然后以每分钟3

～6 mm的均匀速度将钢压头压入试样的试验面，直至压入5.64 mm深为止，将荷载读数填写入附录A（补充

件）记录表中，准确至10 N。对于加压试样易裂的树种，钢半球压入的深度，允许减至2.82 mm。

6.4 试验后，应立即在试样端面的压痕处，截取约20 mm×20 mm×20 mm的木块一个，按GB 1931测定试样

含水率。

7 结果计算

7.1

试样含水率为W％时的硬度，应按式（1）计算，准确至10 N。

HW＝KP…………………………………………………………（1）

式中：HW── 试样含水率为W％时的硬度，N；

P── 钢半球压入试样的荷载，N；

K── 压入试样深度为5.64 mm或2.82 mm时的系数，分别等于1或4/3。

7.2

7.3

试样两个弦面的试验结果取平均值，连同一个径面和一个端面的试验结果，作为该试样各面的硬度。

试样含水率为12％时的硬度，应按式（2）计算，准确至10 N。

H12＝Hw〔1＋0.03（W－12）〕…………………………………………（2）

式中：H12── 试样含水率为12％时的硬度，N；

W── 试样含水率，％。

试样含水率在9％～15％范围内，按式（2）计算有效。

8 试验报告

试验报告，按GB 1928第7.4条规定的内容编写。

附录

A

木材硬度试验记录表

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

（补充件）

树种：

产地：

实验室温度：

℃

实验室相对温度：

％

试样

编号

含水率试样质

量含水率

g％

试验时 全干时

端面硬度，N

试验时

含水率

12％时

弦面硬度，N

试验时

面1面2 平均

径面硬度，N

备注

含水率含水率

试验时

12％时12％时

年

月

日

试验：

计算：

审核：

附加说明：

本标准由中华人民共和国林业部提出。

本标准由中国木材标准化技术委员会归口。

本标准由中国林业科学研究院木材工业研究所负责起草，由安徽农学院、四川省建筑科学研究院、中

国科学院沈阳应用生态研究所、四川省林业科学研究院、云南省林业科学院参加起草。

本标准主要起草人李源哲、柯病凡、张文庆、倪士珠、曾其蕴、罗良才、张松琴。

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758