中华 人 民共 和 国 国 家标 准

ＧＢ　 ６５７ ９０１２一

电容器纸导电点测定法

ｏ ｃｎ ｕ ｔ ｇ　ｔ ｆｒ　ｐ ｃｔｒ　ｐ ｒｆ　 ｄ ｃｉ ｐ ｈ　 ｃ ａｉ ｐ ｅｏｎ ａ ｏａｏａ

本标准参照采用ＩＣ　４２ ８）电工用纤维纸规范 第二部分：　　　　Ｅ ５ －０９２《５试验方法》 ２ 章导电点测定中３

方法二 。

主题内容与适用范围

本标准规定电容器纸导电点的测定方法。

本标准适用于 ４ －２　＾２ ［ｉｍ电容器纸或其他类似 材料导电点的测定。

２ 引用标准

Ｇ ４０ 纸和纸板试样的采取Ｂ　５

３ 原理

当纸通过施加 １０ ｏ　　　　　１士ｌ ｖ电压的二电极之间时 ，纸面上导 电颗粒所在处 的电阻若 小于 ５ ｋ０　。时即

产生一个电压脉冲，录下 １　 纸面上所产 生脉冲的次数 ，ｍ２即为导电点的个数，当电阻大于 ６ ｋ０　。时仪器

不显示导电点数。

４ 仪器

导 电仪由电子记录部分与机械传动部分组成，　　　　其中方法一的机械传动部分测定卷纸 ；方法二 的机械

传动部分可测定平板纸幅 。

４１ 电子记录部分．

当纸的某处电阻小于 ５ ｋ　　　　０　。时，电极间产生的电压脉冲输入计数 回路，自动记 录脉 冲次数 、电压加

于导 电点上时，每个导电点上只记录一次，在圆辊转动方向上，记录装置应能对相隔 １　ｍｍ或 １　 以上ｍｍ

的各导 电点分别记录。

４２ 方法一的机械传动部分．

４２１ 电极．．

由电机驱动的两个实心磨光圆柱形 黄铜或金属辊。尺寸为 ＂２　 Ｘ　 ｍ 由上辊 电极 自 加到　　　　３ ｍ ２ ｍ，ｍ　 ５　重

纸上的压力为０１．０２　 ｍ．　 ． Ｎｍ ｏ５／

电极加工精度：　　　　沿圆辊整个长度方向测得的直径变化不大于士００２ ｍｍ 可用灯光检查两个 电极．　５　 ，０

的接触状况。

４２２ 纸条的传动装置应保证纸条行进，．．其速度为 ３０ ．　 ／ ｉ．．士０３　ｍｎｍ

４３ 方法二的机械传动部分．

４３１ 上电极为 ０２　 Ｘ　ｍ 手推滚动的实心磨光圆柱形黄铜或金属辊。．．３ ｍ ５ ｍ，ｍ　 ０

４３２ 金属平板下电极，．．其上压一带５ ｍ Ｘ　 ｍ０　 ２０　ｍ　 ５ ｍ开槽的有机玻璃压板。

４３３ 输送 ２０　．．８ｍｍ宽纸幅的装置，上电极每往或返一次，下电极与有机玻璃板间的纸幅可作相应的

国家技术监督局１ ９ 一 ２ ２ 批准９ ０ １一 ８

１ ９ 一 ０ ０ 实施９ １ １ 一１

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758

Ｇ １６７ ９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　 ２ ５ 一 ０

移动，可进行连续的测定。

５ 试样的采取及制备

按Ｇ ４　　　　０的规定采取试样 ，Ｂ　５方法一 用的试样应裁 为 ４＾ １０　０ －０ ｍｍ宽、长度 不少于 １０　 卷在０ｍｍ，

０６ ｍ７士１　ｍ的芯上备用。方法二用的试样宽２０　８ｍｍ的纸幅，总长度不少于 １ ｍ，０

６ 试验步骤

６ １ 把 电子记录部分 与机械传动 部分连接上 ，．接通电源打开电源开关 ，预热 ５　 ， 电压表指示在ｍｎ 当ｉ

１０　电压后将 电阻开关置于 ５ ｋ ，１Ｖ０　。处 每按一下校验按钮记数器应记一个数 ，然后将开关置于 ６ ｋ０　Ｑ

处，按校验按钮记数器不记数说明仪器正常，根据须测定的面积，调节给定自控转数。

６２ 电子记录部分调试好后，．若按方法一圆辊电极法测定，则将试验纸卷夹上，把纸条穿过上、下圆辊

电极之间，放下上电极，纸被卷上后开始进行测定；若按方法二圆辊、平板电极法测定，则把纸幅平铺在

下电极上，放下电极和压板即可进行测定。

６３ 每个纸样测定两次，．每次不少于 １　ｍ２

７ 结果计算

导电点数目以两次测定的算术平均值报告试验结果。

８ 精密度

电容器纸中导 电点并不均匀，试验结果重 复性、再现性 尚待进一步考核。

９ 试验报告

氏

权

仁

ｄ．

本国家标准的编号；

全面鉴别试样的资料；

测定 日期、面积及测定结果的平均值 ；

任何不符合本标准的操作。

附加说明：

本标准由中华人民共和国轻工业部提出。

本标准由轻工业部造纸工业科学研究所归口、起草。

本标准主要起草 人张少玲、何锁琴。

长  春  恒  越  电  子  科  技  有  限  公  司

www.jlhykj.com 0431-86796799   www.jlhydz.net 0431-86796758