美标AATCC pH值检测方法AATCC 81-1996

- 从湿处理纺织品萃取出来的水的pH值

1.0目的和范围
1.1这个方法用于测试精炼或漂白的湿处理的纺织品的pH值。
1.2为进行定量测试,必须将纺织品样本中所有能影响pH的化学物质全部取去,收集起来做为萃取的水,然后用pH计进行精确地测量。
2.0规则
将样本放在蒸馏水或无离子的水中煮沸,萃取出的水冷却至室温然后测量pH值。
3.0安全防范
注:这些安全防范仅供参考,这个预防措施附属于测试程序不一定全部包括,在这个测试法中在处理材料时采用安全和正确的技术是使用者的责任。制造商必须参考安全数据表和其他的制造商建议等详细资料,所有的OSHA标准和规则必须被参考和遵循。
3.1好的实验室操作必须被遵循,在所有的实验区装上安全玻璃。
3.2所有的化学物质都必须小心处理。
4.0略
5.0使用和限制
5.1 pH值能用以测定湿处理纺织品随后染色或后整理的适应性或评估任何湿处理操作下的洗涤或中和的作用。
5.2这个测试法应于AATCC测试法144一起使用。
在湿处理纺织品中的碱:全部,为了定量测定碱的含量,当用pH值表示相关的碱或酸的含量时,由于含有很强的缓冲剂,正确的数值有可能被掩盖。
6.0仪器和材料
6.1 0.1单位刻度的pH计
6.2 400ml的玻璃烧杯
6.3缓冲溶液,pH 4.0,7.0,10.0或其他。
7.0校准
7.1根据制造商的指导校准pH计,选择校准用的缓冲溶液在样本pH值评估范围内。
8.0样本
8.1使用10±0.1g的材料样本来测试,若织物的每平方码重量太低,将样品剪成小块。
9.0程序
9.1以适中的速度将250ml的蒸馏水煮沸10分钟,浸入样本,用表面玻璃盖上烧杯,再沸腾10分钟。
9.2让被盖着的烧杯和里面的东西冷却到室温。用镊子取出样本,让水滴回萃取液中。
9.3用pH计根据制造商的指导测定萃取液的pH值。
10.0评估
10.1水的萃取液的pH值与以前用于处理纺织品的化学物质,洗涤水的pH值和洗涤操作的效果有关。
10.2通常水的萃取液的pH值碱液煮炼后的要比漂白后的高。若纺织品漂白后被精炼,pH值也许会更低。
10.3 pH值较高的纺织品也许会显示黄变赵势,色度产生变化,改变染料的损耗和固色降低树脂处理剂的凝固和柔软剂的损耗。