盐雾试验箱的盐雾酸碱度的三种配制方式

盐雾试验箱的盐雾不同的PH值，对应的试验对象不一样，一般而言，通过对盐雾（即Nacl溶液）加入酸性物质或碱性物质而调整酸碱度的。

1. 中性盐雾试验（NSS试验）盐雾配制：) 
通过用盐酸和NaOH的加入量来调节酸碱度。由于中性盐雾的PH值控制在6.3-7之间，所以，测定PH值可以选用酸度计，也可以选用精密PH试纸（测量精度0.1PH之内）

2.乙酸盐雾试验（AASS试验）盐雾配制：
通过用冰醋酸和NaOH的加入量来调节酸碱度。由于乙酸盐雾的PH值控制在3.1-3.3之间，所以，测定PH值可以选用酸度计，也可以选用精密PH试纸（测量精度0.1PH之内）

3、铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）盐雾配制：
在制备好的盐溶液中，加入氯化铜（CuCl2?2H2O），并控制浓度在0.26g/L±0.02g/L。Nacl溶液的pH值调节方法与第2条相同。
    
    以上配制中需要精确的控制PH值，根据试验条件的不同，可以采用精确但是复杂的酸度计测量，也可以采用精密试纸快速测量。