烙铁头（烙铁咀）往上跑锡的原因

有客户反应在使用时烙铁头（烙铁咀）往上跑锡是什么原因？ 回答这个问题前，我让大家先了解烙铁头（烙铁咀）的结构。烙铁头（烙铁咀)是主要有铜、铁、镍、鉻、锡几种金属构成的。我们先了解各种金属的作用。 - 铜——作为导热体，是烙铁头（烙铁咀）的主要成分。 - 铁——起抗腐蚀的作用，是影响烙铁头（烙铁咀）使用寿命的关键因素。 - 镍——起到镀铁层防锈的作用。 - 鉻——不粘锡，防止使用时锡往烙铁头（烙铁咀）身体上跑。 - 锡——在头部，在使用是粘锡的部位。 我们一看就明白了，往上跑锡的原因跟镀鉻层有关系，镀鉻层太薄就会往上跑锡。一般烙铁头（烙铁咀）要镀鉻5分钟以上，如果客户的使用温度太高，还有增加镀鉻时间。这跟烙铁头（烙铁咀）的使用温度有密切的关系。

深圳帆与航电子科技有限公司  QQ：401719036  手机：15814672197