光缆型号构成; 代号; 含义. Ⅰ; 分类; GY; 通信用室(野)外光缆. GM; 通信用移动式光缆. GJ; 通信用室(局)内光缆. GS; 通信用设备内光缆. GH; 通信用海底光缆. GT; 通信用特殊光缆. Ⅱ; 加强构件; 无; 金属加强构件. F; 非金属加强构件. G; 金属重型加强构件. Ⅲ; 光缆结构特性; S; 光纤松套被覆结构. J; 光纤紧套被覆结构. D; 光纤带结构. 无; 层绞式结构. G; 骨架槽结构. X; 缆中心管(被覆)结构. T; 填充式结构. B; 扁平结构. Z; 阻燃. C; 自承式结构. Ⅳ; 护套; Y; 聚乙烯. V; 聚氯乙烯. F; 氟塑料. U; 聚氨酯. E; 聚酯弹性体. A; 铝带-聚乙烯粘结护层. S; 钢带-聚乙烯粘结护层. W; 夹带钢丝的钢带-聚乙烯粘结护层. L; 铝. G; 钢. Q; 铅. Ⅴ; 外护层; 铠装层; 0; 无铠装. 2; 双钢带. 3; 细圆钢丝. 4; 粗圆钢丝. 5; 皱纹钢带. 6; 双层圆钢丝. 外被层或外套; 1; 纤维外护套. 2; 聚氯乙烯护套. 3; 聚乙烯护套. 4; 聚乙烯护套加敷尼龙护套. 5; 聚乙烯管. Ⅵ; 光纤; 芯数; 直接由阿拉伯数字写出. Ⅶ; 光纤; 类别; A; 多模光纤. B; 单模光纤. 示例 Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅴ; ——; Ⅵ; Ⅶ. 分类; 加强构件; 光缆结构特征; 护套; 外护层; ——; 光纤芯数; 光纤类别. ■ 光缆型号的构成 光缆型号由光缆型式的代号和规格的代号构成，中间用一空格隔开。 ■ 型式代号 光缆的型式由五个部分组成，如下所示。各部分均用代号表示。 1 分类的代号 GY ---- 通信用室（野）外光缆 2 加强构件的代号 (无符号) ---- 金属加强构件 F ---- 非金属加强构件 3 结构特征的代号 D ---- 光纤带状结构 (无符号) ---- 光纤松套被覆结构 J ---- 光纤紧套被覆结构 (无符号) ---- 层绞结构 G ---- 骨架槽结构 X ---- 缆中心管（被覆）结构 T ---- 油膏填写充式结构 (无符号) ---- 干式阻水结构 E ---- 护层椭圆截面 C ---- 自承式结构 B ---- 扁平形状 Z ---- 阻燃结构 4 护层的代号 Y ---- 聚乙烯护套 V----聚氯乙烯护套 A----铝—聚乙烯粘结构护套（简称A护套） S----钢—聚乙烯粘结构护套（简称S护套） W----夹带平行钢丝的钢—聚乙烯粘结构护套（简称W护套） 5 外护层的代号 代 号 铠装层 代 号 外被层或外套 0 无铠装层 1 纤维外被 3 单细圆钢丝 3 聚乙烯套 5 皱纹钢带 4 聚乙烯套加覆尼龙层 ■ 规格代号 光缆的规格由光纤规格和导电芯线的有关规格组成，光纤和导电芯线规格之间用“+”号隔开。 (1) 光纤规格：光纤规格是由光纤数和光纤类别代号组成。光纤数用光缆中同一类别光纤的实际有效数目的数字表示。也可用光纤带（管）数和每带（管）光纤数为基础的计算加圆括号来表示。 光纤类别的代号 代号; 光纤类别; 对应ITUT标准. A1a或A1; 50/125µm二氧化硅系渐变型多模光纤; G.651. A1b; 62.5/125µm二氧化硅系渐变型多模光纤; G.651. B1.1或B1; 二氧化硅普通单模光纤; G.652. B4; 非零色散位移单模式光纤; G.655. (2) 导电芯线规格：导电芯线规格的构成符合有关电缆标准中铜导电芯线构成的规定。 GYFTY04 24B1 代号构成说明：松套层绞填充式、非金属中心加强件、聚乙稀护套加覆防白蚁的尼龙层的通信用室外光缆，包含24根B1.1类单模光纤。

- 直埋光缆（GYTA53型）

产品描述 
　　GYTA53（金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆）光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还挤包一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水化合物。涂塑铝带纵包后挤一层聚乙烯内护套，双面涂塑钢带纵包后挤制成聚乙烯外护套成缆。 
　　 
　　产品特点 
　　●精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性 
　　●PBT松套管材料具有良好的耐水解性能，管内充以特种油膏，对光纤进行保护 
　　●具有优良的抗压性 
　　●光滑的外护套使光缆在安装中可以有更小的摩擦系数 
　　●PE护套具有良好的抗太阳辐射性能 
　　●采用下列措施来确保光缆的防水性能： 
　　松套管内填充特种防水化合物 
　　完全缆芯填充 
　　涂塑铝带、钢带防潮层 
　　 
　　产品应用 
　　随着通信需求的不断快速发展，诸如多媒体、国际互联网和视频会议等需要更高传输速率的各种业务促使光缆成为了最基本的传输媒质。我们的光缆采用标准的和非零色散的单模光纤，能够高速运行诸如SDH／SONET、ATM等传输模式以及像WDM、DWDM等多波长传输系统。优越的松套层绞结构设计和优质的材料，使我们的光纤可以获得全方位的保护，以抵抗恶劣的气候与环境。尤其适合城市骨干传输网络和用户接入网络的使用。 
　　敷设方式 
　　光缆用于直埋敷设

技术参数

| 光缆型号 ( 以 2 芯递增 ) | 每管芯数 | 钢丝 mm | 结构 | 光缆重量 kg/km | 最小弯曲半径 mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安装时 | 安装后 |
| GYTA53 — 2 ~ 30 | 6 | 1.5 |  | 178 | 25 倍缆外径 | 12.5 倍缆外径 |
| GYTA53 — 32 ~ 36 | 6 | 2.1 |  | 203 |  |  |
| GYTA53 — 38 ~ 60 | 12 | 1.9 |  | 218 |  |  |
| GYTA53 — 62 ~ 72 | 12 | 2.6 |  | 254 |  |  |
| GYTA53 — 74 ~ 96 | 12 | 2.6 |  | 298 |  |  |
| GYTA53 — 98 ~ 120 | 12 | 2.6 |  | 345 |  |  |
| GYTA53 — 122 ~ 144 | 12 | 2.6 |  | 398 |  |  |

产品名称：光缆

产品型号：GYTA/GYTS-4B1

产品用途：架空，管道铺设

产品描述：

GYTA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。 缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯，松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(APL)纵包后聚乙烯外护套成缆。

产品特点：

精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性

松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护

PE护套具有很好的抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能

采用下列措施来确保光缆的防水性能

单根钢丝中心加强件

松套管内填充特种纤膏

100%缆芯填充

双面涂塑铝带(APL)提高光缆的防透潮能力

良好的阻水材料防止光缆纵向渗水

GYXTW——金属加强构件、中心管填充式、夹带钢丝的钢－聚乙烯粘结护层通信用室外光缆，适用于管道及架空敷设。

GYXTW53——金属加强构件、中心管填充式、夹带钢丝的钢－聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装聚乙烯护层通信用室外光缆，适用于直埋敷设。

GYTA——金属加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘结护套通信用室外光缆，适用于管道及架空敷设。

GYTS——金属加强构件、松套层绞填充式、钢－聚乙烯粘结护套通信用室外光缆，适用于管道及架空敷设。

GYTY53——金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆，适用于直埋敷设。

GYTA53——金属加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘结护套、纵包皱纹钢带铠装、聚乙烯套通信用室外光缆，适用于直埋敷设。

GYTA33——金属加强构件、松套层绞填充式、铝－聚乙烯粘结护套、单细圆钢丝铠装、聚乙烯套通信用室外光缆，适用于直埋及水下敷设。

GYFTY——非金属加强构件、松套层绞填充式、聚乙烯护套通信用室外光缆，适用于管道及架空敷设，主要用于有强电磁危害的场合。

GYXTC8S——金属加强构件、中心管填充式、8字型自承式、钢聚乙烯粘结护套通信用室外光缆，适用于自承式架空敷设。

GYTC8S——金属加强构件、室外层绞填充式、8字型自承式、钢聚乙烯粘结护套通信用室外光缆，适用于自承式架空敷设。

ADSS－PE——非金属加强构件、松套层绞填充式、圆型自承式、纺纶加强聚乙烯护套通信用室外光缆，适用于高压铁塔自承式架空敷设。

MGTJSV——金属加强构件、松套层绞填充式、钢聚乙烯粘结护套、聚氯乙烯外护套煤矿用阻燃通信光缆，适用于煤矿井下敷设。

GJFJV——非金属加强构件、紧套光纤、聚氯乙烯护套室内通信光缆，主要用于大楼及室内敷设或做光缆跳线使用。

GYTS（GYTA）-RV(BV)X*Y——光电混合缆、馈电光缆，节约成本，主要用于通信基站建设