Ring on Ring试验机产品用途：

Ring on Ring试验机是一款专业适用于手机、平板电脑、液晶、触控、光伏玻璃和塑料等材料进行三点、四点弯曲试验的仪器。

Ring on Ring试验机产品特点：

1.底座辅以经高级喷塑处理的铝合金型材立柱；

2.采用高精度、无间隙滚珠螺杆及时规皮带作为传动系统精确度的保证；

3.全电脑式数据采集及运动控制；

4.Windows XP操作系统下的测试软件，用户可使用软件现有功能完成力学测试项目，也可根据自己的实际需要自行编辑测试方法；

5.优于0.5级的测力准确度，1/500000的力值分辩率。

Ring on Ring试验机保护功能：

1.限位保护：具有程控和机械两极保护，确保仪器在设定的行程内正常工作；

2.过载保护：当负载达到力量传感器的110%时，仪器自动停机；

3.自动诊断：定时对测量系统、驱动系统进行过压、过流、超温等检查，出现异常情况即刻停机。

Ring on Ring试验机标准配置：

1.三点弯曲夹具一套

2.四点弯曲夹具一套

3.直径Ø6压辊四根（可选Ø4、Ø5、Ø10压辊）

4.安全防护罩二个

5.快捷手控盒一个

6.USB数据线、电源线各1根

7.产品合格证、保修卡、说明书各1份

Ring on Ring试验机技术指标：

1.测控系统：

采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单；

采用单一画面操作，不需进行画面切换；

软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便；

可自行规化测试表格模式；

测试数据可在主画面中直接呼叫；

可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较；

具多种测量单位，公英制可切换；

具有力量、变形、速度三闭环控制功能；

具自动回位功能；

具自动校正功能；

具自定义试验方法功能；

具试验数据运算分析功能。

2.产品技术参数：

容量选择：2 KN

准确等级：0.5级

荷重精度：±0.5 %

行程分辨率：0.001 mm

显示分辨率：0.01 N

力量分辨率：1/500000

有效行程：400 mm

试验宽度：Ø120 mm

试验速度：0.01～500 mm/min

力量单位：Kgf、gf、N、kN、lbf

应力单位：MPa、kPa、kgf/cm2、lbf/in2

控制方式：电脑控制

显示方式：计算机显示

Ring on Ring试验机符合标准：

JJC/T 676-1997    玻璃材料弯曲强度试验方法

CT 2130-2012      移动电子产品视屏盖板玻璃

GB/T9341-2008     塑料 弯曲性能的测定

BS EN 1288-3-2000 建筑物用玻璃.玻璃弯曲强度的测定

GB/T1449-2005     纤维增强塑料弯曲性能试验方法

ASTM D6109-2010   非增强和增强塑料木材及相关制品的挠性特性的标准试验方法

东莞市普赛特检测设备有限公司，是一家集生产、研发、科研技术开发为一体的专业生产检测设备的专业公司。具有多年行业经验，拥有国际先进的测试设备装置和国内先进技术，不断更新工艺，开发新产品，提高产品质量。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们：13543763746，QQ：2853678685（黄小姐）或登陆普赛特官方网站：www.kspst.cn