蓝宝石双环测试仪用途：

蓝宝石双环测试仪适用于显示屏功能玻璃面板、LCD面板、电容屏盖、蓝宝石玻璃、玻璃镜片、钢化玻璃、手机盖板等光电行业。可测试各种钢化玻璃材料及成品、半成品的三点抗弯、四点抗弯、静压测试、黄斑测试、剪等物理性能，选购各种不同的夹具可做抗拉、抗压、持拉、持压、抗弯、撕裂、剥离、黏着力、剪力等试验。

蓝宝石双环测试仪产品特点

一、高精度

采用高精度滚珠丝杆传动，配合高精度防爆型Loadcell，力量准确度高，位移准确度高达0.001mm，精度高达0.001g。

二、软体功能强大：

1．采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单；

2．采用单一画面操作，不需进行画面切换；

3．软体介面具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便；

4．可自行规化测试表格模式；测试数据可在主画面中直接呼叫；

5．可选用平移、比较等方式同时进行多条曲线之数据比较；

6．具多种测量单位，公英制可切换；自动回位、自动校正、自定义试验方法、试验数据运算分析、功能；

蓝宝石双环测试仪技术参数：

型号名称：蓝宝石双环测试仪机

容量选择：200kg（500kg内任选）

准确等级：0.5级

力量单位切换：kgf，gf，N，kN，lbf

应力单位切换：MPa，kPa，kgf/cm2，lbf/in2

控制方式：电脑主机

力量解析度：1/500000

荷重精度：±0.01%以内

行程解析度：0.001mm

显示解析度：0.001N

显示方式：电脑显示

试验行程：有效行程约600mm（可订制）

试验宽度：Ø130mm（适用于10寸以内的玻璃屏幕）

试验速度：0.01～500mm/min可调

控制系统：全计算机自动控制数据计算机采集

软件功能：中英文介面互换

停机模式：超载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机

安全装置：超载保护，限位元保护装置

机台动力：AC伺服马达

机械系统：高精度滚珠丝杆

电源：AC220V/50HZ10A

机台尺寸：50×52×120cm(W×D×H）

机台重量：约75KG

夹具配置：赠送三点四点抗压夹具一套

蓝宝石双环测试仪主要特点：

1、采用微机控制全试验过程，实时动态显示负荷值、位移值、变型值、试验速度和试验曲线。

2、采用微机进行数据处理分析，试验结果可自动保存。测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、抗压区间过程或进行曲线比较、曲线放大。

3、全中文Windows平台下的试验软件，具有很强的数据最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x％荷重、断点荷重X％位移、等等。数据备份：测试数据可保存在任意硬盘分区。试验结束后可重新调出试验曲线，通过曲线遍历重现试验和图形处理功能，可即时列印出完成的试验报告和试验曲线。

4、采用基于神经元自适应PID演算法的全数字、三闭环（力、变形、位移）控制系统，实现力、变形、位移全数字三闭环控制，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时试验无冲击平滑过度。

5、可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。

6、试验控制参数在线辨识。

7、高精准的数据采集系统，高解析度。

8、除电源介面外，其他介面一律采用标准USB式介面，各介面布局工整合理，插拔方便。

9、载荷位移曲线、载荷、时间曲线、位移、时间曲线、应力、应变曲线

10、可设定小数点位数，（二位和三位）各物理单位及密码保护等

11、试验报告语言可以中英文转换。

12、过载紧急停机装置，上下行程限定装置，漏电自动断电系统、自动断点停机功能

13.安全装置

试验时在弯曲试验装置周围装有安全防护罩，以防试样断裂碎片飞出伤害试验人员

14、试验夹具周围装有防护罩，防止试样飞出。

15、基本操作步骤

上电——选择试验项目——设置试验参数——启动试验待机状态——装夹试件——启动试验——试验结束自动回位——发送结果永久存储—按需输出试验结果与曲线。

蓝宝石双环测试仪符合标准：

蓝宝石双环测试仪可执行GB、ISO、ASTM、BS、DIN、JIS、GBT232、YB_T5349、GB/T1449、GB/T9341、ASTMD6109、EN1288-5建筑物玻璃.玻璃弯曲强度测定.第5部分:平板玻璃试样表面小面积同轴双环试验、JC/T2130-2012移动电子产品视屏盖板玻璃等国家或国际标准规定的多种试验，是工矿企业、技术监督部门、商检机构、科研院所及大专院校等行业和部门理想的检测与试验设备。

没有最好，只有更好。普赛特在行业大潮中，不断进步，不断创新。产品质量层层把关，为客户所想，为客户保证。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可联系我们：13543763746，QQ：2853678685（黄小姐）或登陆普赛特官方网站：www.kspst.cn