WDW系列微机控制电子万能试验机

微机控制电子万能机设备用途：该机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等试验参数，并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。

电子万能试验机性能特点：本产品采用高强度光杠固定上横梁和工作台面，使之构成高刚性的门式框架结构。采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程.分为单空间和双空间两种机型。主本机采用先进的DSCC-1全数字闭环控制系统进行控制及测量，采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑，产品性能达到国际先进水平

技术参数：

|  | 设备名称 双柱落地式电子万能试验机 设备规格、型号 WDW系列 WDW-20 最大试验力 20000N 精度等级 1级 载荷参数 试验力测量范围 0.4%～100%FS（满量程） 试验力示值误差 示值的±0.5%以内 试验力分辨率 最大试验力的±1/300000，全程不分档，且全程分辨率不变 大变形参数 大变形测量范围 10～800mm(选配) 大变形示值误差 示值的±1%以内 大变形测量分辨力 0.008mm 位移参数 位移示值误差 示值的±0.2%以内 位移分辨率 0.015μm 控 制 参 数 力控速率调节范围 0.005～5%FS/s 力控速率控制精度 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 变形速率调节范围 0.005～5%FS/s 变形速率控制精度 速率＜0.05%FS/s时，为设定值的±2%以内，速率≥0.05%FS/s时，为设定值的±0.5%以内； 试台速率调节范围 2～500mm/min 试台速率控制精度 为设定值的±0.2%以内 恒力、恒变形、恒位移控制范围 0.5%～100%FS 恒力、恒变形、恒位移控制精度 设定值≥10%FS时，为设定值的±0.5%以内，设定值＜10%FS时，为设定值的±1%以内 主 机 参 数 外形尺寸 850×550×1680mm 有效拉伸空间（含拉伸夹具） 500mm 有效压缩空间（含压缩夹具） 950mm 横梁移动最大距离 1100mm 有效试验宽度 450/550mm 电源 220V/50Hz，±10% 功率 0.75KW 主机重量 650Kg |  |
| --- | --- | --- |