一、[适用范围]：

    适用于土工合成材料滤层试验，测定一定水流条件下土与土工织

物系统及其交界面上的渗透系数和渗透比，以及测定土工织物含泥

量，以判断土工合成材料作为某种土的滤层，是否会产生不允许的淤

堵。淤堵试验渗透夹具两边采用合金材料，中间采用有机材料，密封

性能好，装、卸试样方便、快速。

二、[符合标准]：

JTG E50 T1145，SL/T 235-1999等。

三、[技术参数]：

1、   试验筒内径                 Ф100mm

2、 土样厚度                   100mm

3、  筛网孔径                   6mm

4、 测试管内径                 3mm

5、    测压板分度值               1mm

6、  电源                       220V, 50Hz

7、 外形尺寸                  650×750×1900mm（L×W×H）

8、 重量                       125Kg

四、试验步骤:

1、取样：按本规程T1101—2006的规定取样。

2、试样数量及尺寸：试样尺寸应与渗透仪尺寸相适应；试样数量根据实试验组合和设计滤层中的织物的层数而定。

3、试验前称量土工织物试样的质量，精确至0.01g。

4、土料：将土料风干后进行筛分，剔出粒径大于5mm的颗粒。

5、试验用水：试验应用脱气水，水温宜比室温高3°C—4°C。

6、将织物试样和筛网一起放在夹持装置内，并密封好。

7、装入土样，土样高为100mm。对于松土样，可用漏斗将风干土倒入渗透仪内整平即可；对于密实土样，应分层击实要求的密度。装样过程中应防止测压管的进口被堵塞。

8、饱和土样。有排水口管进水，使水由试样底部缓慢流入，可控制进水水头小于25mm，直至水位上升到土样顶面一定高度，始可从进水管注水，并使整个容器内充满水（为加速土样饱和，可采用真空泵抽气法。）

9、调节水位：使水力梯度i达1.0，观察测压管内的水位变化。

10、当全部测压管读数达到稳定后，将上游进水容器保持常水头，打开出水口阀门，水流通过试样进行渗流。

11、每小时测读一次测压管水位和渗水量，同时记录渗水时间和水温，连续测读24h。如读数尚未安全稳定，可适当延迟测读时间，直至稳定为止。

12、当i=1.0时的试验结束后，调整水力梯度i。分别对该试样进行i=2.5、i=4.0及i=10.0时的试验。当i每增加一级后，应得测压管读书稳定，并在该级梯度下渗流达1.5h以上。当i达10.0且测压管读数稳定后，重复10—11步骤。

13、试验结束，取出土工织物试样，轻轻清楚表面浮土，烘干后称量土工织物及其内部含土的总质量，精确至0.01g。

五、试验报告、

试验报告应包括以下内容：

- 样品名称，规格型号；

- 土样状态的描述；

- 试验日期；

- 试验时试样的层数；

- 梯度比及梯度比随时间变化过程曲线；

- 试样单位体积的含土量；

- 任何偏离规定程序的详细说明。

| 土工布透水性测定仪 | TSY-1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSY-1A |  |
|  | TSY-1B |  |
|  | TSY-1C |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-3（干筛法） |  |
|  | TSY-3A |  |
| 土工布有效孔径测定仪 | TSY-2（湿筛法） |  |
|  | TSY-2A |  |
| 土工布动态穿孔测定仪 | TSY-4 |  |
|  | TSY-4A |  |
| 土工布圆盘取样器 | TSY-5 |  |
| 土工合成材料耐静水压测定仪 | TSY-6 |  |
|  | TSY-6A |  |
| 土工合成材料渗透系数测定仪 | TSY-7 |  |
|  | TSY-7A |  |
| 土工合成材料抗渗仪 | TSY-8(耐静水压与渗透系数) |  |
|  | TSY-8A |  |
| 土工合成材料垂直渗透仪 | TSY-9（公路标准） |  |
|  | TSY-9A |  |
| 土工布磨损试验仪 | TSY-10 |  |
|  | TSY-10A |  |
| 土工合成材料水平渗透仪 | TSY-11（水利。铁路标准） |  |
|  | TSY-11A |  |
| 土工合成材料直剪仪 | TSY-12 |  |
|  | TSY-12A（微机控制） |  |
| 土工合成材料拉拔仪 | TSY-13 |  |
|  | TSY-13A（微机控制） |  |
| 土工合成材料直剪拉拔摩擦试验系统 | TSY-14 |  |
| 土工合成材料淤堵试验仪 | TSY-15 |  |
|  | TSY-15A |  |
| 土工布圆盘取样器(气动) | TSY-16 |  |
| 排水板通水仪 | TSY-17（全不锈钢） |  |
|  | TSY-17A（全不锈钢） |  |
| 电动数显土工合成材料厚度仪 | TSY-18 |  |
|  | TSY-18A |  |
| 工工布厚度仪 | TSY-19 |  |
|  | TSY-19A |  |
|  | TSY-19B |  |
| 土工合成材料蠕变试验系统 | TSY-20 |  |
| 塑料排水带芯带压屈强度试验仪 | TSY-21 |  |
| 土工膜胀破强度测定仪 | TSY-22 |  |
| 土工膜渗透系数测定仪 | TSY-23 |  |
| 钠基膨润土防水毯渗透系数测定仪 | TSY-24 |  |
|  | TSY-24A |  |
| 土工膜糙面厚度仪 | TSY-25 |  |
| 紫外线老化箱（土工布） | TSY-29 |  |
| 电动液压圆盘取样器 | TSY-30 |  |
| 电子万能试验机（土工布综合强力） 配套夹具标配土工布宽条拉伸。窄条拉伸。握持拉伸。撕裂拉伸。CBR顶破。刺破，圆球顶破。加微机打印机 加引伸计。加土工格栅气动夹具： | WDW-50土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-50土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-20土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-20土工布 喷涂 |  |
|  | WDW-10土工布 铝合金 |  |
|  | WDW-10土工布 喷涂 |  |
| 土工格栅气动夹具 | 含静音压缩机 |  |