产品名称：TM-Ⅱ型混凝土弹性模量测定仪（圆）  混凝土弹性模量测定仪   弹性模量

产品说明

主要用于测定混凝土棱柱体或圆柱体试件的静力受压弹性模量。    一、概述主 题：* 混凝土弹性模量测定仪 关键字：* 混凝土弹性模量仪 行业分类：* 仪器仪表 -> 专用仪器仪表 -> 其他专用仪器仪表 
      属机械接触式位移计。仪器通过配合各种试验机来测量混凝土试件在受压（或受拉）时的位移或应变，并且通过计算可获得试件的弹性模量，从而获得试件在受压（或受拉）时的某些机械力学性能及指标。 
    具有重量轻、结构紧凑、读数清晰、耐腐蚀等优点，是混凝土材料试验中的一种机械测量仪器。现已被广泛应用于各二业系统，各科研、工程、大专院校等单位的位移或应变的测量分析与控制。 
    三、工作原理： 
  结构图中可以看出，当测试仪上、下刀口紧卡在被测试件上时，在被测试件受力所产生的轴向位移后，使活动的刀口绕中点转动，从而在量表上反映出轴向位移数值。然后通过获取该试件材料的弹性模量。 
    四、主要技术指标： 
    1、试件尺寸（mm）：100×100,125×125,150×150 
    2、标距尺寸范围：70-150mm 
    3、量表精度主要求: 
     千分表量程：0-1mm 分度值：0.01mm 精度等级：1级 
     百分表量程：0-3mm 分度值：0.1mm 精度等级：1级 
    五、 使用方法： 
    1、首先根据试件尺寸，调整好两下刀口距离。 
    若试件尺寸为100×100时，应首先将固紧螺母（13）拧紧，把右连接扳（12）与两只25mm长的定位套（14）调换位置（即将连接扳放在两只定位套的里面），然后将固紧螺母拧紧。 
    若试件尺寸为125×125时，应将固紧螺母拧松，把右连接扳放在两只25mm定位套中间，然后把固紧螺母拧紧。 
    若试件尺寸为150×150时，侧将右连接扳放在两只25mm定位套的外边即可，如结构示意图所示。 
    2、在左、右基座（17）（19）上，装好左、右标尺（2）、（7），并将紧定螺钉拧紧，固定好标尺。 
    3、调整上刀口位置，使上、下刀口（6）（11）间距等于所需距值，然后将固紧螺钉（5）拧紧。 
    4、将两只配用量表（1）、（8）左右编号后分别装在左，右基座上，位置按触， 
    5、双手握住左、右连接扳（16）（12）均匀地压缩的位置上，如兼弹簧夹紧力不够，可转动调节螺母（21）调整弹簧压力。 
    6、在测压缩变形时，仪器在夹持试件后，将定位螺钉（9）下旋离开下刀口底面〉7mm（做完试验后再复位，使下刀口底面成水平位置） 
    在测拉伸变形时，侧不需要将定位螺钉下旋，仍保持下刀底面成水平位置接触。 
    7、为了增强上刀口的夹紧力也可通过手轮（4）调整 
    8、试件在标距范围内的压缩量取两表数值的平均值进行计算。 
    六、 注意事项： 
    1、仪器使用时须小心，轻拿轻放； 
    2、做完试验后，应先卸下调整夹紧架； 
    3、试件如需做破坏性试验时，必须先将仪器卸离试件，才能进行破坏试验； 
    4、基座中的活动下刀口，出厂时已调好，用户不得随便调整。 
    5、使用时，被测试件的变形量不得超过量表的最大量程，以免损坏量表； 
    6、量表测头及上、下刀口要呆持清洁，使用后擦净，涂油放入盒内。 
    7、仪器装箱清单 
    1、测试架一副，2、调整夹紧架一副，3、千分表两只，4、使用说明书一本，5、产品合格证一份，6包装盒一只 
    ----------------