混凝土切割机，切割机

混凝土切割机采用三相异步电动机驱动,电机功率大,维修方便,配上金刚石锯片及可靠的专用夹具及给水装置,能快速地进行湿式切割.无粉尘,噪音小,精度高,适用于建筑工程质量检测客户，对混凝土芯样进行切割加工的专用设备。

产品型号：　HQP-150型

产品说明：

最大切割直径

￠150mm

电机功率大,维修方便。快速进行湿式切割，适用于建筑工程的质检取芯样切割

最大切割长度

400mm

主轴转速

2800r/min

额定电压

380V～

输入功率

2200W

锯片直径

￠400mm

净重N.W

100KG

包装尺寸150型

790mm*510mm*750mm

HQP-150混凝土切割机切片机构造及原理：

1、切片机主要由三相异步电动机经皮带传动的锯片和试件夹具，夹具体导轨，以及水槽、冷却水管、支架等三大部分组成，为了便于现场使用，水槽托盘底部装有四只方向脚轮，手柄开关，控制电机的启停，操作方便、安全可靠。

2、工作原理：切片机是利用金刚石锯片，快速旋转实现混凝土试件的精确锯切的，当电机经研力启动器接通电源，手柄开关闭合时，便带动锯片高速旋转，混凝土试件被夹装在夹具内，手压手柄一次达到切割尺寸。

HQP-150混凝土切割机使用方法：

将钻取的芯样试件，根据直径大小选择适当的夹具，将试件夹好。接通电源，并通水，使水柱对准锯片锯切点，手持手柄开关并接通开关，待锯片正常旋转后慢慢将锯片压向试件进行切割，为保证的锯切尺寸，尽量一次切割完成