产品名称：排水板通水仪 塑料排水板纵向通水量测定仪 排水板水平通水量仪  复合排水网水平通水量测试

一、排水板通水仪概述
　　用于检测各种土工合成材料。符合SL/T237-1999土工合成材料试验规程，其截面宽度为l0cm，厚度为5mm左右。
本产品应国家建材局质量检测中心要求，由我厂研制生产，
　　二、排水板通水仪技术参数
　　1.试验尺寸：100mm*450mm
　　2.电源电压：380v
　　3.重量:220Kg
　　4.外形尺寸：1100*650*950
　　三、排水板通水仪作原理
　　通过送水泵将送水溢流水箱中的水送入工作容器内，使容器内充满水，再启动加压泵，为加压容器加压，通过压力控制智能表控制水压，再由加压容器将压力传递至工作容器，使之压力平衡。
 四、仪器的组成
 排水板通水仪示意图
 1.工作容器   2.溢流平衡水箱   3.进水压力水箱            4.压力控制智能表   5.加压铜管         6.压力传感器
7.加压泵         8.压力表             9.排水管
10.进水平衡箱    11.送水管            12.时间控制智能表
13.进水口        14.送水溢流水箱      15.水位显示器
16.排水口        17.送水泵
　(见图)。它由不锈钢制成，分八个主要组成部分：工作容器、加压容器、溢流平衡水箱、进水平衡水箱、进水压力水箱、送水溢流水箱、电动加压泵、电动送水泵。
　　排水板通水仪的工作容器由φ130、厚2mm的不锈钢圆筒与φ200,厚l0mm的法兰盘焊接而成，有效长度为40cm。法兰盘的中间开椭圆孔，孔口尺寸为120mm×15mm，与孔口底边齐平设置带孔眼的不锈钢承托盘。型排水板通水仪工作容器上布置加压表、排水口(带阀门).加压口（带控制阀）、送水口（带阀门）、溢流口（带阀门）。
　进水平衡水箱高30cm,通过150mm×40mm的水平连接段与法兰盘焊接成整体。法兰盘的开孔同压力容器的法兰盘一致。在水箱高l0cm处设置进水口。水箱内设置一道高25cm（以水箱的底面为基点）的溢流坎，进水平衡水箱的外侧设置溢水口1。
　　溢流平衡水箱高为7cm，通过150mm×40mm的水平连连段与法兰盘焊接成整体。法兰盘的开孔同压力容器的法兰盘一致。水箱内设置一道高5cm（以水箱的底面为基点）的溢流坎，溢流平衡水箱的外侧设置溢水口2。
五、排水板通水仪试验操作
　　5.1安装试样
　　将试件裁成约48cm长的试样，两头的滤膜各除去lcm，将试件的4只角剪成45°倒角，并小心地装入管状乳胶膜内。
　　把排水板连同乳胶膜通过工作容器的孔口送入容器，沿承托板从另一孔口送出，使法兰盘两端的外露长度为4cm左右。
　　用橡胶挚分别套住排水板的出露部分，使橡胶垫紧贴法兰盘外侧，并将乳胶膜翻转包在橡胶垫上。另两块橡胶垫分别套住排水板的剩余出露部分，使乳胶膜的翻转部分被央在橡胶垫之问。排水板的滤膜应超出橡胶垫。
　　通过4颗螺杆分别将进水平衡水箱和溢流甲衡水箱固定在工作容器上，均匀拧紧螺丝
　　5.2通水
　打开送水泵、进水口阀门3通过进水口给进水平衡水箱注水，使溢流平衡水箱的溢流口2中有水流出，持续一段时间，以使排水板中的空气排除和滤膜充分湿润。之后关闭进水口阀门3。
　　5.3加压
　　打开工作容器的排水口和送水口阀门，打开送水泵开关，通过送水口进水，至排水口有水流出时关闭进水口排水口，打开加压泵开关，通过加压泵加压至要求压力自动停止