产品名称：TSY-23土工膜渗透系数测定仪，土工膜抗渗仪

一、土工膜渗透系数测定仪概述

本试验用于测定土工膜在水压作用下的渗透系数。适用于具有防水性能的各类土工膜。

二、土工膜渗透系数测定仪技术参数

1.最大压力:0~400Kpa

2.精度:0.1

3.试件尺寸直径:120mm

4.时间设置:0.1s~99H

5.可做试件数量:5个

6电源电压:380V

7.外形尺寸:1100x650x950

8整机重量:210kg