产品名称：SYL-C憎水性测试仪，保温材料憎水性试验仪，憎水性试验仪价格，憎水性测试仪技术参数

SYL-C憎水性测试仪 保温材料憎水性试验仪是由沧州智晟试验仪器厂自主研发的仪器设备，主要用于检测珍珠岩、矿物棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等保温隔热制品材料憎水性试验。技术支持电话：0317-4604769  QQ：2292848476

一、憎水性测试仪

主要用于检测珍珠岩、矿物棉、聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料等保温隔热制品材料憎水性试验。

二、憎水性测试仪

技术参数

1．原理

将试样与水平呈450角放置，试样中心位于喷头下面给定的位置，用一定的流量的水喷淋试样至规定时间，通过测量喷淋前后试样质量的变化，从而计算出试样中未透水部分的体积百分率。

2．仪器

（1）憎水性测试仪，见图1.

a.淋水装置：由金属喷头、玻璃转子流量计及稳压水源组成，中间用橡皮管连接。金属喷头的中心位于试验面的纵向对称面上，并可在试样架上移动。玻璃转子流量计的流量范围为10-100L/h，精度2.5级。

b.试样架:试样架以450倾角安置在一个可以调节水平的支座上.

c.金属喷头:喷水面呈凸圆形。其上均布19个Φ0.9mm的孔，当喷头位于图1规定的位置上试验时，试样受淋面积的横向尺寸为148mm，喷头结构如图2所示。

（2）天平：最小分度值不大于被称质量的0.5%。

（3）干燥箱。

（4）测厚仪：压板压力98Pa,分度值0.1mm，如图3所示。

（5）游标卡尺：测量范围0-150mm，分度值0.02mm。

（6）钢直尺：测量范围0-300mm，分度值1mm。

3.试样

板状制品试样的尺寸为300mm*150mm，厚度为制品的原厚。管状制品试样长300mm，横截面为半环形或扇形，壁厚为制品的原壁厚。制备试样时应尽可能使试样具有代表性，不要从带有折皱或表面破损的部位取样。泡沫塑料制品应去除表皮。