灌砂筒，容重法测定仪的测量步骤

1、灌砂筒；金属圆筒（用铁皮制作）的内径为150mm，总高360mm，主要分两部分，上部为储砂筒，筒深270mm（容积约4600立方厘米）筒底中心有一直径15mm的圆孔。

2、 金属标定罐；一个内径150mm高150mm的金属罐用铁皮制作。灌砂筒，容重法测定仪的测量步骤

3、 一个直径200mm总高520mm容积为1100立方厘米。

灌砂筒，容重法测定仪的测量步骤：

1、在储砂筒内装满砂，筒内砂的高度与筒顶的距离不超过15mm，称取筒内砂的重量，难确至1g（m），每次标定及以后试验都应该维持这个重量不变。

2、将开关打开，让砂流出，并使流出的砂体积与工地所挖试洞钵积相等， （或等于标定罐的容积），然后关上开关，并称量筒内不再流下时，将开关关上，并小心的取走灌砂筒。

3、 收集并称重留在玻璃板上的砂，准确至lg，此砂就是填满灌砂下部圆锥体的砂。

4、 重复上述测量至少三次，最后取平均位，准确至1g（m）。确定量砂的单位比重： （g／立方厘米）其步骤如下：

A、用水确定标定罐容积V（立方厘米）。

B、在储砂筒内装入重量为M1的砂，并将灌砂筒放在标定罐上，将开关打开，让砂流出（整个沉砂过程中不要碰动灌砂筒）直到储砂筒内的砂不再下流时，将开关关上取下罐砂筒，称取筒内剩余砂的重量，准确至1g，重复上述测量至少三次，然后取平均值，推确至g（m）。由下式计算填满标定罐所需的重量m.（请看仪器中附带的说明）灌砂筒，容重法测定仪的测量步骤