沥青旋转薄膜烘箱结构简介及操作规程

沥青旋转薄膜烘箱结构说明

1、总体安排：主体由薄钢板构成，上半部是装有双重门的工作室，下半部是电器控制部分和机械减速传动装置，外表喷漆。

2、观察：工件室门是双重形式，内层厚约30mm，外层厚约50mm，中央装有方形玻璃观察窗。在室内有照明灯，可以在测定进行时能方便池从外面看到室内状态，温度计从上部前面插入。

沥青旋转薄膜烘箱结构简介及操作规程

3、加热：加热装置在工作室底部，采用空气自然对流法加热空气。通过上下和背后的风道均匀加热工作室。

4、保温和控温：工作室和箱壳之间是保温层和风道，为使工作室内温度不致外导而影响恒温和恒温灵敏度，保温层内充填玻璃纤维，风道和工作室壁上喷高银粉漆。控温分粗细两种，通过长转换开关在0、1/3、2/3、1、三段中的转换，改变电热丝加热功串获得粗略的升温和控温。调整安装在工作室上部的电接点温度计触点，获得指定的工作温度。

5、沥青旋转薄膜烘箱工作室：工作室中央装有可以放置四只沥青盛样皿的转盘它由电机带动。也可以取去转盘，作为普通很恒温箱使用。

沥青旋转薄膜烘箱结构简介及操作规程

沥青旋转薄膜烘箱注意事项

1、启动转盘，其转数应控制在15±0.2转/分钟.

2、恒温控制在163±0.5℃,控温仪数字显示值与烘箱内温度计指标值有微小差距,应以烘箱内温度计值为准,如控温仪显示值与拨盘开关值不符时,可调节仪表后方旋钮向“+”或“-”使之一致。

3、定期检查减速箱内润滑油情况。

沥青旋转薄膜烘箱操作规程

1、启动电源，升温时使用加热“I”档，并设定控温仪至所需温度，当欲达到所需温度时，改变加热“I”档为“1/3”或“2/3”档位，直至悬挂在烘箱内部的温度计指示温度为“163±0.5℃”平衡。沥青旋转薄膜烘箱结构简介及操作规程

2、按试验方法，称取一定量沥青试样，装入缩口试样瓶，再均匀地安在转盘上，当含有样品的瓶不足8个时，也应将空瓶对称装上。

3、启动空气压缩机对烘箱供气，当达到规定时间后，停止加热，转盘停转，再开启工作室门将瓶取出

沥青旋转薄膜烘箱结构简介及操作规程