水泥强度快速检验方法

水泥强度快速检验方法系在GB177-85《水泥胶砂强度检验方法》的基础上，用55℃湿热养护24h，获得水泥快速强度平预测水泥28d抗压强度。它适用于硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥。用本方法预测的水泥28d强度不作为水泥品质鉴定的最终结果，而是水泥生产和使 用的质量控制指标。

1  水泥强度快速检验所需仪器

1.1  胶砂搅拌机、振动台、试模、下料漏斗、刮平刀、抗压试验机及抗压夹具应符合 GB177-85的规定。

1.2  湿热养护箱 湿热养护箱(见图)由箱体和温度控制装置组成。箱体内腔尺寸650mm×350mm×260mm；腔内装有试体架，试体架距箱底高度为150mm；箱顶有密封的箱盖；箱壁内填有良好的 保温材料。养护箱用1kＷ电热管加热。温度控制装置由感温计及定时控制器组成。

2  水泥强度快速检验方法所需材料

2.1  水泥试样应充分拌匀，通过0.9mm方孔筛并记录筛余物。

2.2  标准砂应符合GB178-85《水泥强度试验用标准砂》的质量要求。

2.3  试验用水必须是洁净的淡水。

3  水泥强度快速检验方法温、湿度要求

3.1  试验室温度17￣25℃(包括强度试验室)，相对湿度大于50％。水泥试样、标准砂、 拌和水及试模的温度应与室温相同。

3.2  常温养护箱温度20±3℃，相对湿度大于90％。

4  试体成型  按GB177-85的规定进行。

5  水泥强度快速检验方法养护制定

5.1  试体成型后，立即连同试模放入常温养护箱内预养3h±15min。

5.2  将带模试体放入湿热养护箱内的试体架上；盖好箱盖，从室温开始加热。在1.5h ±10min内等速升湿到55℃，并在55±2℃下恒温18h±10min。停止加热。

5.3  打开箱盖，端出试模，在室温下冷却50±10min。